Содержание

Введение

1. Общая часть

1.1. Описание заданного сварного узла, его назначение, испытывающие нагрузки, технологичность конструкции, материал, требование, конструкции

1.2. Критический анализ существующего на заводе технологического процесса

2. Технологическая часть

2.1.Разработка технологических условий на изготовление, материалы, приемку, конструкции

2.2. Технологические особенности сварки материала, применяемого для изготовления сварочной единицы

2.3. Выбор методов сборки

2.4. Выбор методов сварки с экономическим обоснование

2.5. Принципиальная технология сварки и сборки изделия

2.6. Выбор и обоснование сварочных материалов

2.7. Расчет режимов сварки, выбор рода тока и полярности

2.8. Разработка мероприятий по борьбе с напряжением и деформациями

2.9. Выбор сборочного, сварочного оборудования и инструментов

2.10. Проектирование и расчёт приспособлений для сборки с варки

2.11. Определение норм времени на сборочно-сварочные работы (аналитически), разряда, работы

2.12. Выбор и обоснование методов контроля

2.13. Определение расхода основных и вспомогательных материалов

3. Экономическая часть

3.1 Расчёт номинального годового фонда

3.2. Расчёт количества оборудования и коэффициент его загрузки. Построение графика загрузки оборудования

3.3. Расчёт численности работающих на участке

3.4. Планирование фонда заработной платы работающих участков

3.5. Расчёт затрат на основные материалы

3.6. Расчёт затрат на вспомогательные материалы

3.7. Расчёт стоимости технологической электроэнергии

3.8. Расчёт расходов связанных с обслуживанием и эксплуатацией оборудования

3.9. Расчёт цеховых расчётов

3.10. Расчёт цеховой себестоимости сварной конструкции

3.11. Расчёт экономического эффекта и срока окупаемости

4. Организационная часть

4.1. Организация снабжения участка деталями и материалами. Организация внутрицехового транспорта

4.2. Организация технического контроля на участке

4.3. Организация рабочего места по одной из рабочих профессий на участке

4.4. Конкретные мероприятия по технике безопасности промышленной санитарии и противопожарной технике

4.5. Охрана окружающей среды

4.6. Мероприятия по гражданской обороне на участке

Список использованных источников

Приложение

Введение

В настоящее время сварка является одним из ведущих технологических процессов, который позволяет соединять однородные и разнородные металлы и их сплавы, металлы с керамикой и стеклом, а также пластмасы.

Разработанны и внедрены в производства сварочных конструкций из специальных сталей, цветных и тугоплавких металлов следующие способы сварки: электроннолучевая, дуговая вакууме, плазменной струей, ультрозвуковая и др. В последнее время для сварки начали применять оптические квантовые генираторы – лазеры. Большое внимание уделяют разработке и совершенствованию способов сварки материала в твердом состоянии без расплавления: холодной, диффузионной, термокопрессионной, взрывом и др.

Сварка является экономически выгодным, высокопроизводительным и в значительной степени механезированным технологическим процессам. Сварку широко применяют практически во всех отраслях машиностроенияи строительной промышленностью. Сварку используют в судостроении, при строительстве домен, резервуаров для хранения жидкостей и газов, в транспортном машиностроении при изготовлении цистерн и вагонов, в энергомашиностроении при производстве котлов, и гидровлических турбин и др.

Внедрение сварки в процесс изготавления новых изделий часто связано с заменой листовых и кованых конструкций на прокатно – сварные или комбинированные. Такая замена является экономически целесообразной, особенно если конструкция имеет сложную геометрическую форму, а также при еденичном и мелкосерийном производстве. Применение сварки в таких случаях приводит к экономии металла, сокращению трудоемкости, снижению себестоимости и улучшений условий труда.

Я считаю сварку самым перспективным, единственно возможным способом создания монолитных неразъемных соединений, из конструкционных материалов и одним из лучших способов получения заготовок, максимально приближенных к форме и размером готовой детали или конструкции.

1. Общая часть.

1.1. Описание заданного сварного узла, его назначение, испытывающие нагрузки, технологичность конструкции, материал, требование, конструкции.

Корпус входит в состав компрессора диффузора турбины. Работает в

агрессивной газовой среде при высоких температурах.

Поз.1 - полукольцо

Поз.2 - обечайка

Поз.3 - ребро

Поз.4 - полукольцо

Поз.5 - полукольцо

Поз.6 - фланец

Конструкция изготовлена из стали Вст3сп3

Обоснование выбора марки стали сварной конструкции.

Сталь Вст3сп

Механические свойства

| ГОСТ | Состояние Поставки | Сечение мм | пред | в |  |  | 5, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мПа |  |  |  |  |
|  |  |  | Не менее |  |  |  |  |
| 380-71 | Сталь Горячека- танная | До 20 Св. 20 до 40 Св. 40 до 100 Св. 100 | 245 235 225 205 |  | 370-490 | 26 25 23 23 |  |

Химический состав, % (ГОСТ 380-71)

| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Не больше |  |  |  |  |  |
| 0,14-0,22 | 0,40-0,65 | 0,12-0,30 | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 |

Технологические свойства стали:

Температура проволоки С: начала 1250, конца 800.

Свариваемость – сваривается без ограничений; способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защите, Э.Ш.С. и К.Т.С. Для толщины свыше 36мм рекомендуется подогрев и обязательная последующая термообработка. Обрабатываемость резаньем в горячекатаном состоянии при Н.В.124 и    в=400 мПа, Кv т.в. спл=1,8

Флокенчувствительность не чувствительна. Склонность к отпускной хрупкости – не склонна.

Вид поставки — сортовой прокат, в том числе фасонный:

ГОСТ - 2590 - 71; ГОСТ2591 - 71 и т. д.

Лист толстый: ГОСТ 19903 - 74

Лист тонкий: ГОСТ 19903 - 74

Лента: ГОСТ 503-81, ГОСТ 6009 - 74

Полоса: ГОСТ 103-76

Поковки и кованые заготовки: ГОСТ 8479 - 70

Трубы: ГОСТ 8734 - 75 и т.д.

в - время сопротивления разрыву мПа

0,2 - предел текучести

5 - относительное удленение после разрыва %

HB - твёрдость по Бринелю

1.2. Критический анализ существующего на заводе технологического процесса.

Существующий на ОАО ЭМК «Атоммаш» технологический процесс сборки и сварки корпуса диффузора компрессора турбин является не эффективным и малопроизводительным, так как используется большой объём ручной дуговой сварки. Этот способ сварки является трудоёмким, обеспечивает удовлетворительное качество сварных швов и вреден для здоровья сварщика.

В своей технологии я предлагаю выполнить замену РДС на полуавтоматическую сварку в среде СО2, которая имеет ряд преимуществ.

К технологическим преимуществам относятся:

- Малое разбрызгивание;

- Хорошее формирование шва;

- Отсутствие подрезов;

- Стабильное горение дуги;

- Хорошая защита зоны сварки от воздуха;

- Освобождение от зачистки сварных швов;

К производственным преимуществам относятся:

- Улучшение условий труда;

- Улучшение качества сварных швов;

- Улучшение экологии  и культуры производства;

К экономическим преимуществам относятся:

- Снижение расходов сварочных материалов, вспомогательных материалов и электроэнергии;

- Снижение трудоёмкости;

- Снижение себестоимости изготовления всей конструкции.

2. Технологическая часть

2.1. Разработка технологических условий на изготовление, материалы, приемку, конструкции.

Настоящие технические условия распространяются на прокат выпускаемой по ГОСТу 7350-77. Прокат изготавливается по технической документации. Размеры, придельные отклонения и плоскостью должны соответствовать ГОСТу 7350-77. На образных кромках не должно быть расслоений и трещин, видимых невооружённым глазом. Не допускаются дефекты, превышающие половину придельного отклонения по ширине листа. Поверхность проката должна быть без пузырей, вздутий и загрязнений. Листы упаковываются в пачки, которые затем обвёртывают листами мягкой стали и упаковываются в металлические или деревянные короба. На каждой пачке крепиться металлическая бирка с указанием завода - изготовителя, марки стали и ее основных характеристик. Хранить прокат нужно в закрытых помещениях. Исключающих попадание влаги.

Технические условия на заготовку деталей

Настоящие технические условия распространяются на стальные заготовки, вырезаемые механической или термической резкой. Заготовку деталей нужно проводить согласно маршруту технологии. Номинальные размеры заготовок должны соответствовать чертежу. Допускается припуск па механическую обработку и зачистку не более 2мм. Не допускается заусенцев па кромках заготовок при механической резке. В случае обнаружения заусенцев, необходимо зачистить их шлифовальной

машиной.

Кромки заготовок, вырезаемые, термической резкой должны быть зачищены, от наплывов и шлака. После вырезки, заготовки подвергаются правке в том случае, если при резке они получили большую деформацию.

Технические условия на сборку.

Подготовка кромок и сварка должны осуществляться по рабочим чертежам и техническому процессу, разработанным заводным изготовителем в соответствии с требованиями ГОСТов и ГОСТов механическим способом или термической резкой. Припуск на механическую обработку или шлифовку после резки должен быть достаточным для полного удаления всех неровностей.

Кромки и прилегающие к ним поверхности должны быть защищены с двух сторон на ширину не меньше 20 мм. После зачистки проводят обезжиривание свариваемых кромок растворителем, войспиритом или ацетоном при помощи ветоши.

Технические условия на сборку.

Сборку сварных кромок нужно производить в соответствии с техническим прессом на плитных настилах, сборочных стендов или с помощью приспособлений, которая обеспечивает требуемое взаимное расположение деталей.

Закрепление деталей производится прихватками, выполняемыми электродами проволокой соответствующих марок для сварки данного металла.

Перед прихваткой нужно проверить правильность зазора между кромками в соответствии с требованиями чертежа. Длина прихватки составляет (2-5) толщины но не больше 100мм. Шаг проволоки (10-40) толщины но не больше 500мм. Прихватки нужно располагать с противоположной стороны 1-го прохода, после чего их очищают от шлака и проверяют на отсутствие дефектов внешним осмотром.

Сборку пол сварку нужно сдать ОТК после принятия которым конструкции транспортируют к месту сварки.

Технические условия на сварку.

Сварку корпуса диффузора компрессора турбины необходимо проводить по техническому процессу в соответствии с ГОСТ14771-76 (в газах) Сварочные работы при изготовлении сосудов должны выполняться в закрытых помещениях при t не ниже 0 С. Сварочные работы на открытых площадках разрешаются производить при t, указанной в отраслевых стандартах на изделия из соответствующих материалов.

Размеры сварочных швов должны соответствовать для сварки технологических деталей по ГОСТу 14771-76.

Не допускается отклонение размеров от заданных параметров. Усиление шва не должно превышать 2мм. Сварные швы должны быть плотными, прочными, без непроваров, трещин и шлаковых включений. В случае обнаружения дефектов участок шва необходимо выбрать и заварить вновь полуавтоматом в СO2 соответствующими электродами. К выполнению сварочных работ допускаются рабочие, имеющие квалификацию сварщика и прошедшие практические испытания по программе завода- изготовителя, включающие особенности сварки конкретных марок сталей.

К выполнению сварочных работ при изготовлении, ремонте и монтаже оборудования допускаются сварщики 1 -то уровня аттестованные по правилам ПБ-03-273-99.

Аттестацию сварщика необходимо проводить не реже одного раза в год. Аттестованные по правилам ПБ-03-273-99 сварщики и специалисты сварочного производства допускаются к выполнению тех видов деятельности, которые указаны в их аттестационных удостоверениях. Просе выполнения сварки сварные швы и околошовная зона должны быть зачищены при полуавтоматической сварки в среде СO2 от окисной плёнки. После выполнения сварки шва сварщик должен поставить клеймо на расстоянии не менее 20-25мм от кромки сварного шва. Фамилию и индекс клейма сварщика необходимо занести в журнал сварочных работ. Готовые изделия после сварки сдать в О.Т.К.

Технические условия на сварочные материалы.

Настоящие технические условия распространяются на сварочную проволоку по ГОСТу 2246-70. Диаметр проволоки и придельное отношение должны соответствовать ГОСТу 2246-70. Овальность проволоки не должна превышать половины придельного отклонения от Ø. Проволока изготавливается из стали, химический состав которой указан в таблице №3 пункта 2.4..

Правильный выбор марки проволоки для сварки один из главных элементов разработки технологии полуавтоматической сварки в С02. Проволока поставляется в бухтах массой до 80кг. На каждой бухте крепиться металлическая бирка с указанием завода - изготовителя, условного обозначения проволоки, номер партии и клейма технического контроля. Транспортировать и хранить проволоку следует в условиях, исключающих её ржавление, механическое повреждение и загрязнение.

Технические условия на углекислый газ.

Настоящие технические условия распространяются на сварочную углекислоту выпускаемую по ГОСТ 8050-76. Содержание углерода (С) 99,1-99.5 % по объёму. Содержание водяных паров не должно быть > 0,78 г/м. Завод- изготовитель при отпуске углекислоты должен проверять степень чистоты газа и содержания в нем водяных паров. Цистерны и баллоны с жидкой двуокисью углерода, их маркировка эксплуатации и хранения должно соответствовать «правилам устройства» и безопасной эксплуатации сосудов работающих пол давлением. На каждую партию жидкой двуокиси углерода должен быть сертификат качества, но не больше чем на сменную выработку.

Технические условия на контроль.

Контроль качества сварных швов необходимо производить внешним

осмотром и измерением.

Норма оценки качества сварных швов должна выполняться согласно РД 2402.11-93

Размеры и геометрическую форму конструкции следует контролировать согласно чертежу. Подрезы на основном металле допускаются глубиной не более 0,5 мм не длиннее шва 0,5 м. При большой глубине и протяжности подрезов их нужно зачистить и заварить вновь.

Не допускаются прожоги, трещины, непровары корня шва и шлаковые включения как групповые, так и единичные.

Все сварные швы должны быть очищены от окисной плёнки.

Принятую конструкцию нужно проверить на наличие маркировки в месте указанном на чертеже.

Технические условия на приёмку конструкции.

Корпус диффузора компрессора турбины должен соответствовать и быть принятым отделом О.Т.К предприятия - изготовителя. Отдел О.Т.К. должен проверить материалы и комплектующие изделия на соответствие требованиям настоящего стандарта и технических условий.

Корпус диффузора компрессора на предприятии изготовителе должен подвергаться приёме сдаточным испытаниям, которые включают в себя проверку :

- прочности герметичности;

- качества сварных швов;

- габаритных размеров;

- качества поверхности;

- комплектность сопроводительной документации;

- маркировки;

- консервации;

- упаковки.

2.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ МАТЕРИАЛА, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СБОРОЧНОЙ ЕДЕНИЦЫ.

Свариваемость-способность металла или сочетание металла образовываю при установленной технологии сварки соединения, отвечающие требованиям, обусловленном конструкции и эксплуатации.

Технологическая свариваемость - технологическая характеристика металла определяющие его реакцию на воздействие сварки и способность при образовывать сварное соединение, и замкнутыми эксплуатационными  свойствами. Свойства металла зависят от химических, физических свойствами, кристаллической решетки, степени легирования и наличия примеси. Основными показателями свариваемости металла является. Окисляемость металла при сварочном нагреве чувствительность металл тепловому воздействию сопротивляемость к образованию холодных трещин. Чувствительность к образованию пор соответствие свойств сварного соединения заданным эксплуатационным требованиям, к которым относятся прочность, пластичность, выносливость, ползучесть, жаропрочность, корозионно	стойкостью.

Свариваемость углеродистых и легированных сталей можно определить, к способность стали переносить тепловой режим. Сталь12Х18Н10Т    углеродистая сталь для определения свариваемости этой стали необходим; эквивалент по формуле:

С э = С+19Mn+G118Ni+113Mo

где Сэ - эквивалент углерода

С, Mn, G, Ni, Mo - легирующие элементы

С э = 0.09+191.5+0.301180.30+113=0.47

так как Сэ - меньше 0,5, но эта сталь обладает хорошей свариваемостью

2.3. Выбор методов сборки.

В зависимости от типа производства оснащенности сборочного цеха сборка может производится на одном не подвижном месте, к которому подаются все узлы и детали. Возможно так же сборка при перемещении изделия с одного рабочего места к другому, когда на каждом рабочем месте выполняется определенная функция с каждой деталью или узлом. Исходя из этого существует два способа сборки:

- Сборка из отдельных деталей методом наращивания;

- Сборно поузловая т.е. сначала собирают узлы конструкции, а затем за тем  соединяют их воедино.

Поузловая сборка более рациональна т.к. позволяет специализировать рабочие места, широко применять приспособления и увеличить производительность сборки в целом.

При сборке главное – обеспечить точное взаимное расположение собираемых деталей и их закрепления. Превышение кромки одного элемента над другим допускается по всей длине шва не более 4мм.

Прихватки выполняются полуавтоматом в среде углекислого газа. Площадь сечения прихватки не должно превышать 2/3 площади сечения шва. Длина прихватки

4 – 10мм, расстояние между прихватками выбирают в зависимости от протяженности шва. Прихватки нужно выполнять с полным проваром корня шва проволокой той же марки что и основные швы.

Для данной конструкции я предлагаю использовать метод наращивания, таким образом качественное выполнение сборки гарантирует получение качественной сварной конструкции.

2.4. Выбор методов сварки с экономическим обоснование.

Для экономического сравнения и выбора оптимального способа сварки необходимо произвести расчет стоимости сварочных материалов, сварочного оборудования и зарплаты рабочего – сварщика при РДС и п/а в среде CO2.

Для того чтобы посчитать стоимость сварочных материалов необходимо произвести расчет количества электродов, проволоки и газа, которая затрачена на сварку одного погонного метра шва.

Для определения расхода сварочных материалов нужно найти массу наплавленного металла, которую можно определить рассчитав площадь поперечного сечения шва.

1.Определить площадь поперечного сечения шва выполненного РДС. Для этого определим площадь сечения геометрических фигур вписанных в сварной шов.

Fн = F1 + 0,75 × к × q,

F1 = 1/2 ah, где

a = 10 мм

h = 10мм

F1 = 1/2 × 10 × 10 = 50 мм2

Fн = 50 + 0,75 × 10 × 2 = 65 мм2

2. Определим расход электродов на один погонный метр шва по формуле:

mэл  = mн × кр,

где mн – масса наплавленного металла

кр – коэффициент учитывающий на угар и разбрызгивание (кр = 1,6)

mн = Fн × γ × 10-3,

где γ – плотность наплавленного металла (γ = 0,0078 г/мм3)

mн = 65 × 0,0078 = 0,6 кг/мм3

mэл = 0,6 × 1,6 = 1 кг.

3. Определим себестоимость сварки одного погонного метра шва выполненного электродами марки УОНИ 13/55, диаметр электрода 3 – 4мм стоимость электродов за 1кг = 50 рублей. Стоимость электродов определим по формуле:

Сэл = mэл × Цэл,

где Цэл – цена электродов в рублях

Сэл = 1 × 50 = 50 руб.

4. Определим заработную плату сварщика, 6 разряда, выполняющего один погонный метр шва если почасовая ставка его составляет 170 руб./час. Определим норму штучного времени по нормативам ОАО «Энергомаш».

Зо = Ст × (Тш/60),

где Ст – часовая тарифная ставка, в рублях

Тш = 30 мин.

Зо = 170 × (30/60) = 85 руб.

5. Для выполнения РДС используем ВД – 306, стоимость которого составляет 25 тысяч рублей. Определим удельную стоимость оборудования, отнесенную к одному погонному метру шва. Для этого сначала определим производительность поста сварки для РДС по формуле:

П = Фд × Ки × 60Тш,

где  Фд – годовой фонд времени работы оборудования (Фд = 3975 часов)

Ки – коэффициент использования поста (Ки = 0,8)

П = 3975 × 0,8 × 6030 = 6360 руб.

6. Определим удельную стоимость оборудования по формуле:

Соб.уд. = Соб ×1,12П,

где Соб – стоимость выпрямителя, в рублях (Соб = 25000 руб.)

Соб.уд. = 25000 × 1,126360 = 4,5 руб. (7).

7. Определим нормы армотизационных отчислений и расходы на текучий ремонт сварочного оборудования, отнесенные к одному погонному метру шва по формуле:

Ам + Тр = 34,2% + 10%100% × Соб.уд = 0,44 × Соб.уд.

Ам + Тр = 0,44 × 4,5 = 2 руб.

8. Определим расход электроэнергии при РДС на постоянном токе, когда согласно нормативам расход составит 5 – 6 кВт/час на 1кг наплавленного метала. Тогда стоимость электроэнергии, расходуемой на один погонный метр шва при стоимости 1кВт/час = 3,5 руб. определим по формуле:

Сэ = mн × w × ц,

где w – расход электроэнергии, кВт/час

ц – цена, 1кВт/час

Сэ = 0,6 × 5 × 3,5 = 10,5 руб.

Для сравнения определим затраты на себестоимость сварки одного погонного метра шва, выполненного п/а сварки в среде CO2.

Для определения стоимости одного метра шва необходимо рассчитать расход и стоимость сварочных материалов, заработную плату сварщика, армотизационные отчисления и стоимость электроэнергии.

1.Определить площадь поперечного сечения шва выполненного п/а сваркой в среде CO2.

Fн = F1 + 0,75 × к × q,

F1 = 1/2 ah, где

a = 10 мм

h = 10мм

F1 = 1/2 × 10 × 10 = 50 мм2

Fн = 50 + 0,75 × 10 × 2 = 65 мм2

2. Определим расход сварочной проволоки на один погонный метр шва по формуле:

mпр = mн × Кр,

где mн – масса наплавленного металла

mн = Fн × γ × 103,

где γ – плотность наплавленного металла (γ = 0,0078 г/мм3)

Кр – коэффициент потерь (Кр = 1,12)

mн = 65 × 0,0078 = 0,6кг,

mпр = 0,6 × 1,12 = 0,7кг.

3. Определим стоимость сварочной проволоки по формуле:

Спр = mпр × Цпр,

Если проволока марки Св 08Г2С Øэл = 1,6мм стоит 50 руб. за 1кг

Спр = 0,7 × 50 = 35 руб.

4. Определяем расход CO2 для сварки одного метра шва, при скорости сварки 12м/час, который согласно нормативным данным составит 90 литров газообразного CO2.

Исходя из того что 1 кг жидкой углекислоты даёт 509 литров CO2, то на сварку одного погонного метра шва потребуется расход CO2

HCO2 = 90509 = 0,2 кг

При стоимости 1 кг углекислого газа 8 руб CCO2 = 0,2 кг × 8 = 1,6 руб.

5. Определим заработную плату сварщика 6 разряда часовая тарифная ставка которого составляет 150 руб./час. Заработную плату определим по формуле:

Зо = Ст × Тш,

где Ст – часовая тарифная ставка, в рублях

Тш – штучное время, которое по нормативным данным составляет  5,360

Зо = 150 × 5,360 = 13,2 руб.

6. Определим удельную стоимость сборочно сварочного оборудования, если п/а ПДГ - 601 стоит 120 тысяч рублей.

Для отнесения удельной стоимости оборудования отнесенный к одному метру шва необходимо определить производительность поста сварки. Примем действительный годовой фонд времени 3975 часов, коэффициент загрузки поста 0,8.

П = 3975 ×0,8 ×60Тш,

П = 3975 ×0,8 ×605,3 = 36000 мин,

Соб.уд. = Соб ×1,08П,

Соб.уд. = 120000 ×1,0836000 = 3,6 руб.

7. Определим арматизационные отчисления и расходы на текущий ремонт оборудования в процентах от удельной стоимости оборудования по формуле:

Ам + Тр = 34,2% + 10%100% × Соб.уд = 0,44 × Соб.уд,

Ам + Тр = 0,44 × 3,6 = 1,6.

8. Определим расход и стоимость электроэнергии, необходимой для сварки одного метра шва, если по нормативным данным стоимость 1кВт × ч составляет 3,5 руб. Расход электроэнергии при п/а сварки в среде CO2 составляет 5 – 6 кВт × ч. Стоимость электроэнергии определим по формуле:

Сэ = 3,5 × mн × 6,

Сэ = 3,5 × 0,6 × 6 = 12,6 руб.

Для определения экономической эффективности двух способов сварки сведем в таблицу все расходы, связанные с выполнением одного погонного метра сварки.

| Статья расходов | Расходы в рублях |  |
| --- | --- | --- |
|  | РДС | п/а в CO2 |
| Стоимость электродов | 50р | - |
| Стоимость проволоки | – | 35 |
| Стоимость CO2 | – | 8 |
| Заработная плата | 85 | 13,2 |
| Удельная стоимость оборудования | 4,4 | 3,6 |
| Армотизационные отчисления | 2 | 1,6 |
| Стоимость Электроэнергии | 10,5 | 12,6 |
| Итого | 151,9 | 74 |

Расчет показал, что себестоимость сварки одного погонного метра шва выполненного п/а сваркой в среде CO2 в два раза дешевле РДС и т.к. п/а сварка позволяет получить швы более высокого качества, ниже вероятность деформаций и выше производительность сварки для изготавления емкости целесообразно использовать п/а сварку в среде CO2.

2.5. Принципиальная технология сварки и сборки изделия.

При изготовлении сварочных конструкций сборочно сварочных операций выполняют в различной последовательности. Самым рациональным способом для сборки и сварки корпуса диффузора компрессора турбины  является сборка и сварка узлов и под узлов на разных сборочно – сварочных участках, а затем выполняется полная сборка и сварка конструкций на одном месте.

Технический процесс представлен в таблице.

| Номер операции | Наименование и содержание операции | оборудование | Приспособления, инструменты, средства ТБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 005 | Комплектование | Плитный настил | Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4002 – 74 |
| 010 | Сборка. Собрать между собой обечайку с полукольцом. Сборку проводить в вертикальном положении | Плитный настил | Рулетка Р 20 ГОСТ 7502 – 89 Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4002 – 74 Штангенциркуль ШЦ 1 – 125 – 0 ГОСТ 166 – 89 Угольник УЛП – 1 – 400 ГОСТ 3749 - 77 |
| 015 | Контрольная | Плитный настил | Рулетка Р – 20 ГОСТ 7502 – 89 Угольник УЛП – 1 – 400 ГОСТ 3749 - 77 Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4002 – 74 |
| 020 | Сварка прихваток Выполнить сварку полукольцевого шва обечайки с полукольцами. П/а сваркой в CO2 | П/а ПДГ – 601 | Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4002 – 74 Маска НБТП ГОСТ 12.4.025 – 84 |
| 025 | Контрольная. Проверить качество выполненных прихваток | Плитный настил | Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4002 – 74 Лупа ЛП – 7 ГОСТ 25706 – 83 Щуп М4М2 ГОСТ 882 – 75 Набор шаблонов 19.4142.071.000 |
| 030 | Слесарная. Зачистить прихватки от брызг | Плитный настил | Шлифовальная машина ИП – 201 ГОСТ 12634 – 80 Респиратор ШБ – 1 ГОСТ 12.4.002 – 74 Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4002 – 74 Круг шлифовочный |
| 035 | Установочная. Прихваченные детали установить на манипулятор | Кран мостовой КС -100 грузоподъемностью 10 тонн | Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4002 – 74 Стропы 943 – 06 Каска |
| 040 | Сварка. Выполнить сварку собранного узла | П/а ПДГ – 601 | Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4002 – 74 Маска НБТП ГОСТ 12.4.025 – 84 |
| 045 | Контрольная. Проконтролировать правильность и качество сварного соединения измерением и внешним осмотром | Плитный настил | Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4.628 – 76 Рулетка Р – 20 ГОСТ 7502 – 89 Штангенциркуль ШЦ 1 – 125 – 010 – 1 ГОСТ 166 – 89 |
| 050 | Слесарная. Очистить все швы от окисной плёнки | Плитный настил | Шлифовальная машина ИП – 201 ГОСТ 12634 – 80 Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4.628 – 76 Респиратор ШБ – 15 ГОСТ 12.4.002 – 74 Круг шлифовальный |
| 055 | Контрольная. Проконтролировать качество сварных швов УЗК | Плитный настил | Дефектоскоп УДЦ – 106 |
| 060 | Маркировка. Нанести клеймо сварщика согласно сборочному чертежу | Плитный настил | Клеймо ВК3К1Н12 ГОСТ 25726 – 89 Молоток ГОСТ 2310 - 77 |

2.6. Выбор и обоснование сварочных материалов.

Ориентируясь на рекомендации для выполнения полуавтоматической сварки в среде углекислого газа, выбираем сварную проволоку марки Св08Г2С 1,6 по ГОСТ 2246 – 70 и углекислый газ по ГОСТ 8050 – 76.

Эти материалы я использую как наиболее приемлемые в технологическом плане на полуавтоматической сварке в углекислом газе стали Вст3сп3

Химический состав проволоки Св – 08Г2С.

| C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 0,1 | < 0,03 | 0,8 – 1,1 | < 0,1 | < 0,25 | < 0,33 | < 0,33 |

Химический состав углекислого газа (CO2).

| Газ | ГОСТ | Содержит чистого газа, % | Транспор-тировка | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углекислота сварочная | 8050 – 76 | 99 – 99,5 | В сжиженном состоянии в баллонах чёрного цвета | Для низкоуглеродистых и низколегированных сталей |

Химический состав проволоки Св – 08Г2С.

| Марка проволоки | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Св-08Г2С | C | Si | Mn | Cr | Ni | C | P |
|  | 0,05-0,11 | 0,70-0,50 | 1,80-2,10 | не более 0,20 | Не более 0,25 | Не более 0,025 | 0,03 |

Химический состав углекислого газа.

| Газ | ГОСТ | Содержание чистого газа, % | Транспортировка | Назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углекислота сварочная | 8050 – 76 | 99 – 99,5 | В баллонах чёрного цвета в жидком состоянии | Для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей |

2.7. Расчет режимов сварки, выбор рода тока и полярности.

Сварку в среде CO2 плавящимися электродами производят на постоянном токе обратной полярности. Это объясняется тем, что при прямой полярности процесс сворки характеризуется большим разбрызгиванием, даже при сварке значительно меньшим током. Это приводит к уменьшению глубины провара. Хотя коэффициент плавления электродной проволоки при сварке на обратной полярности 1,5 – 1,8 раза меньше, чем сварка на прямой полярности это преимущество в большинстве случаев не удаётся использовать, так как при сварке на прямой полярности ширина шва значительно меньше, а высота усиления больше, чем при сварке на обратной полярности. Кроме того сварка на прямой полярности характеризуется увеличением окисления элементов и повышение склонности шва к образования пор. Но в некоторых случаях при сварке угловых швов в соединениях впритык в многопроходных швов применяют прямую полярность.

Определить площадь сечения шва Fн = 65мм

Рассчитаем параметры режима сварки:

- По толщине металла выберем диаметр проволоки;

- Определим вылет электрода;

Lэ = 10 × dэ,

Lэ = 10 × 2 = 20мм.

- Определим силу сварочного тока:

Iсв = I × Fэ,

где I – плотность тока рассчитывается (принимаем) 100 А/мм2

Fэ – площадь поперечного сечения электродной проволоки мм2

Iсв = 100 × 3,14 = 314А.

- Напряжение на дуге принимаем 16 – 34В.

- dp = ( 8,3 + 0,22 × (Iсв / dэ) ) × 3,6 × 10-1

dp = ( 8,3 + 0,22 × (3,14/ 2) ) × 3,6 × 10-1 = 103,2

Vпп = ( 42 × Iсв ) / ( Пdэ2  × Y )

где, Y – плотность металла проволоки ( 0,0088 г/мм2 )

Vnn = ( 4 × 103,2 × 3,14 ) / ( 3,14 × 22  × 0,0088 ) = 8,7 м/2

6.  Определим скорость сварки:

Vсв = 0,9 × ( ПК × 22 × Vпп / 4 × Fн )

Vсв = 0,9 × ( 3,14 × 22 × 200 / 4 × 65 ) = 8,7 м/2

- Рассчитаем расход сворочной проволоки.

Мпр = mn × кр

где,  Мпр – масса наплавленного на один погонный метр шва

кр – коэффициент расхода проволоки = 1,12

mn – 0,5 кг/м

- Рассчитаем расход углекислого газа.

H2 = g2 × Т0 × Lш

где, g2 – удельный расход газа ( 15 л/мин )

Т0 – время сварки одного погонного метра шва

Lш – длина шва ( 1м )

1,2 – коэффициент потерь газа

H2 = 15 × 4,7 × 1,2 = 84,6 л/мин

| Ø прово-локи, мм | Вылет электро-да, мм | Сила свароч-ного тока, А | Напряже-ние на дуге, В | Коэффи-циент расхода проволоки, м/ч | Расход свароч-ной прово-локи, кг | Расход CO2 | Скорость сварки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 20 | 3,14 | 16-34 | 200 | 0,56 | 0,17 | 8,7 |

2.8. Разработка мероприятий по борьбе с напряжением и деформацией.

Изменение t° (изделия) при сварке приводит к изменению ее размеров. При равномерном нагреве металла на участках с более высокой t° нагрева, металл не может свободна расширяться (увеличивать свои размеры ). Из-за сопротивления соседних более холодных участках. Это вызывает внутренне напряжения и деформации в металле изделия, которые ведут к потере прочности сварных соединений и изменений формы и размеры изделий. Напряжение - это сила, отнесенная к единицы площади поперечного сечения тела.

Деформация - это изменение формы и размеров изделия под действием внешней или внутренней силы.

В целях уменьшения появиться сварочных напряжений и деформации разрабатывают и проводя следующие мероприятия которые делятся на конструктивных и технологические способы.

К конструктивным способ относятся: деформация при полуавтоматической сварке в двое меньше чем при РДС

1.  Уменьшение количества сварных швов и их сечения, что снимает количества тепла при сварке.

2.  Семеричное расположение прихваток и швов для уравновешения деформацией.

К технологическим способам относятся:

- Рациональная технология сборки и сварки, которая включает правильный выбор режима сварки, а также последовательное наложение швов.

- Жесткое закрепление деталей не допускающие какое либо смещение одной детали относительно другой при  помощи сварочных прихваток в отдельных.

2.9. Выбор сборочного, сварочного оборудования и инструментов.

Для сварки данной конструкции используем полуавтомат ПДГ – 601 У4 предназначен для дуговой сварки в углекислом газе плавящимися электродом. Сварка осуществляется на постоянном токе от полуавтомата ПДГ- с жёсткой внешней характеристикой.

Он позволяет сварку с дистанционным переключением на один из установленных режимов (режим малых и больших токов).

Варочная проволока, механизм подачи электродной проволоки, сварочный выпрямитель со встроенным блоком управления полуавтоматом, пульта управления и блока аппаратуры с гидрореле.

В комплект полуавтомата входят две горелки. В работе будем использовать горелку ГПДГ – 501 – 8У4, которая предназначена для сварки электродной проволоки диаметром 2,0 и 3,0 мм током до 515 А охлаждение горелки естественное – воздушное. Электрическая схема полуавтомата выполнена на полупроводниковых элементах и обеспечивает цикл работы полуавтомата в режиме наладки и сварки.

| Тип полуавтомата | Вид защиты | Номинальный сварочный ток, А | Диаметр электродной проволоки | Скорость подачи электродной проволоки | Габаритные размеры попадающего устройства | Масса подающего устройства, кг | Масса горелки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДГ - 601 | Углекислый газ | 630 | 1,2-3,0 | 120-1200 | 904x660x434 | 27,5 | 1,2 |

2.10. Проектирование и расчёт приспособлений для сборки с варки.

Для сварки полукольцевого шва корпуса диффузора компрессора турбины я предлогаю использовать манипулятор в качестве приспособления.

Манипулятор предназначен для установки изделия вокруг двух осей, наклона и вращения со скоростью сварки.

Использование манипулятора гарантирует получение следующих показателей:

- Уменьшение трудоёмкости работ;

- Повышение производительности труда;

- Сокращение длительности производного цыкла;

- Улучшение условий труда;

- Обеспечения точного закрепления деталей в требуемом положении, что препятствует появлению деформаций при сварке.

Чертёж манипулятора прилегает на листе 2.

2.11.  Определение норм времени на сборочно-сварочные работы (аналитически), разряда, работы.

Продолжительность времени сборки узлов под сварку зависит от характера и конструктивной сложности узла, его веса и размеров, количества собираемых деталей, а также применяемых при сборке приспособлений и инструмента. Норма времени на сборку металлоконструкции под сварку состоит из подготовительно- заключительного, основного и вспомогательного времени на организационно- техническое обслуживание рабочего места, отдых и естественные надобности.

Подготовительно-заключительное время включает время, затрачиваемое рабочим на получение производственного задания, указания и инструктажа мастера, ознакомление с работой, получение и сдачу инструмента и приспособлений, и сдачу работы.

Основное время- это время сборки металлоконструкций под сварку, в течении которого происходит координация, соединение и крепление входящих в изделие деталей и узлов.

Вспомогательное время затрачивается на доставку деталей и узлов к месту сборки, проверку их качества, измерения, разметку места установки деталей и узлов, зачистку собираемых кромок деталей и значительную правку деталей в процессе сборки, кантовку узлов и деталей.

Время на организационно-техническое обслуживание рабочего места и отдых и естественные надобности включает время на раскладку и уборку инструмента, под наладку и настройку приспособления, сборочных стендов, подсоединение сварочного кабеля, присоединение пневмоинструмента к воздухопроводу, уборку рабочего места, содержание в чистоте и порядке.

Норма времени на сборку металлоконструкций под сварку может быть рассчитана как сумма затрат времени на выполнение отдельных укрупненных переходов. Для этого все операции технологического процесса сборки и сварки заданной сварной конструкции разделяются на укрупненные комплексы приемов по установке и креплению отдельных деталей, узлов, из которых собирается металлоконструкция.

В комплексы объединяются приемы работы по подаче деталей к месту сборки, по их проверке и примерам, по разметке мест установки деталей, а также установке и соединению с другими деталями собираемого узла.

Нормативы времени' на установку деталей и узлов при сборке конструкции, прихватку дуговой сваркой, крепление деталей, а также кантовку узлов в процессе сборки определяются по соответствующим таблицам "Общемашиностроительный норматив времени на слесарно-сборочные работы при сборке металлоконструкций под сварку". Поэтому расчет нормы времени на сборку металлоконструкции сварку производится по формуле:

Тшк = Σ Туст + Σ Тпов + Σ Тприх + IΣ Ткреп + Tn3n мин. (28),

где Yj  Туст,   Yj  Ткр –  штучное время, взятое из нормативных карт

на выполнение отдельных укрупненных переходов сборочных работ, мин.;

Тn з –  подготовительно-заключительное время на партию узлов, мин.;

n–  количество узлов в партии (6, 29).

Определение норм времени на сварочные работы

Основными факторами, определяющими продолжительность электродуговой сварки, являются: тип и пространственное положение шва, характер подготовки кромок, толщина свариваемых деталей, число слоев и длина шва, сила и род тока, способ сварки (ручная, полуавтоматическая или автоматическая сварка).

Нормированием сварочных работ предусматривается определение, всех составляющих норм времени:

- подготовительно-заключительного;

- основного;

- вспомогательного;

- времени обслуживания рабочего места;

-времени на отдых и личные надобности.

Подготовительно-заключительное время при ручной, полуавтоматической и автоматической сварке включает затраты времени на получение производственного задания и сварочных материалов, на инструктаж и ознакомление с работой, на получение и сдачу инструмента и приспособлений, на поставку приспособлений и настройку сварочного оборудования на заданный режим и опробование режима на планках, сдачу работы.

Основное время при сварке - это время горения дуги.

Вспомогательное время при сварке складывается из времени, зависящего от длины шва, времени, зависящего от изделия и времени, зависящего от типа оборудования.

Вспомогательное время Т6Ш, зависящее от длины шва, включает затраты времени на зачистку кромок перед сварой, на зачистку шва от шлака и брызг после каждого прохода, сбора флюса со шва, осмотр, промеры и клеймение шва, смену электродов или кассет с проволокой, переходы сварщика к началу шва при многопроходной сварке.

Вспомогательное время, связанное с изделием.

Тви - это время на установку изделия под сварку и снятие после сварки, на повороты (кантовку) изделия в процессе сварки.

Вспомогательное время, связанное с оборудованием

Твс - это время на подготовку, поджатие и спускание флюсовой подушки или медной подкладки под стык, на установку и снятие токопровода, направляющего пути для электрода или трактора на изделие, на установку и начало шва горелки и отключение установки для сварки, на установку автомата и начале шва.

Время обслуживания рабочего места включает затраты времени на раскладку и уборку инструмента, включение, регулирование и выключение источника тока и токопровода, инструктаж мастера в процессе работы, подготовку автомата или полуавтомата к работе и уборку в конце смены, установление мелких неполадок и обеспечение исправного состояния оборудования, уборку рабочего места.

Время на обслуживание рабочего места и время на отдых и личные надобности при ручной, полуавтоматической и автоматической сварке выражается в процентах от оперативного времени в зависимости от условий выполнения сварки. Оперативным временем сварки считается сумма основного и вспомогательного времени.

Расчет штучного времени, полуавтоматической и автоматической сварки производится по формулам:

-    для единичного и мелкосерийного производства:

Тш = [ ( То + Твш ) × Lш + Твн ] × К1, мин. (29).

-    для серийного и крупносерийного производства:

Тш = [ ( То + Твш ) × Lш + Твн ] × К2, мин. (30).

где  Т0 – основное время сварки одного погонного метра шва, мин:

Тви –  вспомогательное время на один погонный метр шва, зависящее от длины шва, мин;

/ш – длина шва, м;

Тви –  вспомогательное время, связанное с изделием, мин;

Тво –  вспомогательное время, связанное с оборудованием, мин;

К2 –  коэффициенты к оперативному времени, учитывающие время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, а также подготовительно-заключительное время;

К2 –  коэффициент для серийного и крупносерийного производства, учитывающий более высокую производительность труда по сравнению с единичным производством.

Примечание: так как в норму штучного времени сварки включено подготовительно-заключительное время, то для серийного и крупносерийного производства оно является нормой штучно-калькуляционного времени.

Основное время сварки одного погонного метра однопроходного шва определяется по формулам:

- для ручной и полуавтоматической сварки

То = 60 ×Т1αн × Iсв  мин. (31).

- для автоматической уварки

То = 60  Vсв  мин. (32).

где Vсв –  масса наплавленного металла на один погонный метр.

2.12. Выбор и обоснование методов контроля.

Для контроля корпуса согласно ПБ 10 – 115 – 96 и степени ответственности сварной конструкции следует применять следующие методы контроля:

1. Внешний осмотр и измерение

2. РГД      '

3. УЗК

4. Гидравлические испытания

Внешний осмотр и измерение

Этому виду контроля подвергается как сварной шов, так и зона прилегающая к нему основного металла, на расстоянии не менее 20 мм от границ шва. Осмотр производится по всей их протяженности с двух сторон. Внешний осмотр проводится для выявления следующих дефектов:

1) трещин

2) наплывов и подрезов

3) пор и шлаковых включений

4) перелома осей соединенных деталей

5) кратеров

6) западания между валиками

7) несоответствие формы размеров шва

8) непроваров

При внешнем осмотре, так же проверяется качество подготовки поверхности швов под сварку и около шовной для проведения последующих контрольных операций, правильности маркировки и клеймения. Контроль внешним осмотром производится в соответствии с требованиями Правил Контроля ПБ 10-115-96, технического процесса.

Внешний осмотр производится невооруженным глазом, а в сомнительных местах

с помощью лупы 4 – 7 кратного увеличения, после качественной очистки швов от брызг

и других загрязнений.

Радиографический контроль

Этот вид контроля предназначен для выявления в сварном шве и околошовной зоне трещин, непроваров, пор, шлаковых включений, то есть для выявления внутренних дефектов. Просвечивание сварных соединений производится, как правило, через одну стенку, за исключением тех случаев, когда этот технически невозможно.

Принцип просвечивания рентгеновыми или гамма лучами, основан на изменении интенсивности их воздействия на рентгеновскую плену.

Дефекты места пропускают лучи с меньшим поглощением чем сплошной металл. После появления на плаке, хорошо видны очертания дефектов шва. Для проведения радиографического контроля используется пленка Д – 4 – Д – 7, держатели кассет и линейные ускорители.

Ультразвуковой контроль

Этот вид контроля основан на способности ультразвуковых волн, отражаться от поверхности раздела сред.

В дефектоскопах применяется пьезоэлектрический способ получения ультразвуковых волн. Этот метод контроля предназначен для выявления в сварных швах и околошовной зоне внутренних дефектов: трещин, непроваров, шлаковых включений, газовых пор.

При УЗК используется дефектоскоп USМ – 2МТ и преобразователь B28W, WB35N2.

Гидравлические испытания

Этим способом проверяют на прочность и плотность сварных соединений, конструкций работающих при изгибающим давлении. Испытания осуществляется тремя способами:

1) Гидравлическим давлением

2) Наливом воды

3) Поливом воды

При испытании гидравлическим давлением, в испытываемом изделии после наполнения жидкости превышающей в полтора, два раза работающее давление.

После выдержки в течении 5-6 минут околошовную зону простукивают молотком ; крупным бойком и швы осматривают с целью течи, капель и запотевания.

Эти способы применяют для сосудов или изделий работающих под давлением.

2.13. Определение расхода основных и вспомогательных материалов.

Для определения расходов проволоки. Аргона необходимо узнать расход этих материалов на 1 погонный метр шва. Расход материалов был определён в пункте 2.4. Для определения расхода вышеперечисленных материалов на все изделия необходимо определить протяжённость всех швов согласно чертежу.

Для определения норм расхода сварочных материалов используем данные технологического процесса, выполненного заводом изготовителем.

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Расчёт номинального годового фонда

На проектируемом участке установить режим работы по календарю 2003г.

Расчет номинального годового фонда времени работы оборудования производится по формуле:

,

,

где Fн – номинальный фонд времени, час;

Дк – число календарных дней, 365

Дв + Дп = 116дней

S – количество смен, 2

Fсм – продолжительность смены, 8час

Пч – число предпраздничных часов, 7час

Эффективный действительный фонд времени работы оборудования в часах рассчитывается по формуле:

,

,

где Fн – номинальный фонд времени, 3977

К – коэффициент учитывающий время простоя оборудования по формуле:

,

,

а – процент потерь на ремонт при односменной работе – 3%,

а 2-х сменной – 5%.

Получив номинальный годовой фонд времени в часах и определив коэффициент простоя оборудования представим значения в формулу, определим эффективный (действительный) годовой фонд времени.

3.2. Расчёт количества оборудования и коэффициент его загрузки. Построение графика загрузки оборудования

Построить график загрузки оборудования.

Расчет потребного количества оборудования ведется на основе циклограммы. Циклограмма строится на основе курсового проекта дается в задании. Циклограмма строится на разработанном технологическом процессе.

Расчетное количество оборудования определяется по формуле:

,

где t шт.к. – штучно-калькуляционное время на операцию, час;

N – количество изделий по программе, шт.;

Fд – действительный фонд времени работы оборудования в часах;

Кв.н. – коэффициент выполнения норм (1,1; 1,2)

Привожу пример расчета оборудования:

Рабочее место 1. Операция-сборка.

Рабочее место 2. Операция-сварка автоматическая, берется на автоматическую сварку.

Полученные по данным формулам значения округляются в большую сторону до целых чисел.

Коэффициент использования оборудования определяется отношением расчетного количества оборудования к принятому.

,

,

,

Затем рассчитывается средний коэффициент использования оборудования.

,

,

Подсчитав необходимое количество оборудования и определив его загрузку, учащийся должен выполнить график загрузки оборудования и сводную ведомость на оборудование (табл.1). Стоимость оборудования договорная.

Графика загрузки приведен на рис.1.

| Кз. 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 |  |  |  | Кср.з. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество единиц оборудования | 3 | 6 |  | Коп.обр. |
| Тип, модель, оборудования | Плитный настил | п/а ПДГ-601 |  |  |

Рис. 1.

Примечание: обязательно учащийся выбирает масштаб,

например  5 мм = 0,1 коэффициента загрузки,

1 см = единица оборудования.

Таблица № 1

Сводная ведомость потребного количества оборудования и его стоимость

(пример)

| Наименование оборудования | Тип оборудования | Мощность в квт |  | Габариты Д х Ш | Количество единиц оборудования |  | Коэф. загрузки | Оптовая цена оборудования по прейскуранту |  | Балансовая стоимость оборудования (с учетом транспортировки и монтажа) (к-1,15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | од. | общ. |  | Срасх. | Спр. |  | за ед. т.р. | общ. |  |
| Плитный настин | - | - | - | 1200 х 1100 | 2,9 | 3 | 0,9 | 50000 | 1500000 | 172500 |
| Полуавтомат ПДГ-601 | - | 28 |  | 1010 х 345 | 5,7 | 6 | 0,95 | 180-300 | 120000 | 138000 |
| Итого: | - | - | ∑ | - | 8,6 | 9 | 1,9 | - | 270000 | 310500 |

3.3. Расчёт численности работающих на участке

Промышленно производственный персонал в зависимости от выполняемых функций делится на следующие категории: рабочие, ИТР, служащие, МОП, работники  охраны и пожарные, ученики.

Планирование численности ППП осуществляется по каждой категории в отдельности.

Потребность рабочих определяется по двум методам:

1.по трудоемкости и производственной программы;

2.по нормам обслуживания.

1.3.1. Расчет численности основных рабочих ведется по каждой профессии, при этом, все связанное с операцией, которую выполняет сварщик суммируется на всех рабочих местах участка, время на операциях которое выполняет сварщик автоматической сварки также суммируется и так далее. Таким образом сварщик, слесарь, рассчитывается отдельно слесарь сборщик, сварщик ручной сварки, сварщик автоматической сварки и других определяем по формуле:

,

,

,

где Fд – действительный годовой фонд времени работы одного рабочего;

Кв.н. – коэффициент выполнения норм рабочим.

Для определения действительного годового фонда рабочего времени одного рабочего нужно составить баланс рабочего времени.

,

,

,

,

где а% - процент потерь рабочего времени берется в пределах 9 – 12 %.

При дипломном проектировании этот % брать по данным завода. Коэффициент выполнения норм по данной работе принимается в пределах от 1 до 1,20 должен быть согласован со значением принятым при расчете оборудования.

Полученное число (расчетное) рабочих округляется до целого по правилам округления.

Расчет численности производится  по одной операции, а все остальные делаются в сводной ведомости основных рабочих.

Таблица № 2

Сводная ведомость основных рабочих

| Профессия | Разряд | Трудоемкость в нормочасах |  | Действительный годовой фонд времени Fд (в час.) | Коэффициент выполнения норм | Число рабочих |  | Коэффициент загрузки рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На единицу | На годовую программу |  |  | Ррас. | Рприн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Слесарь сборщик Сварщик п/автом. | 5 6 | 14,9 29,6 | 800 800 | 1806 1806 | 1 1 | 6,6 13,1 | 7 13 | 0,9 1 |
| Итого: |  | - | - | - | - | 18,7 | 20 | 1,9 |

Расчет численности вспомогательных рабочих.

Расчет численности вспомогательных рабочих определяется по количеству рабочих мест.

Расчет количества вспомогательных рабочих при отсутствии норм обслуживания рассчитывается в процентах от основных рабочих (10 – 20%).

Расчет численности служащих.

Количество служащих рассчитывается на основе отраслевых нормативов с учетом штатного расписания.

Рекомендуется иметь участки, возглавляемые мастером с числом рабочих мест не менее 25 чел., должность старшего мастера вводить при подчинении не менее 3-х мастеров, должность начальника участка вводить при наличии 2-х старших мастеров.

Численность нормировщиков определяется из расчета один нормировщик на 40 рабочих.

Численность учетчиков, нарядчиков один на 75 рабочих.

Численность МОП не следует включать в штат участка, так как к нему относятся профессии: дворник, садовник, гардеробщик, уборщик, швейцар, вахтер и т.д.

Число работников этих категорий можно определить в процентах от общего числа основных (производственных) и вспомогательных рабочих.

Инженерно-технические работники     8– 16%

Младший обслуживающий персонал _____________________ 2 %

На основании производственных расчетов составляется сводная ведомость работающих участка.

Таблица № 3

| Категория работников | Разряд | Количество |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я смена | 2-я смена |  |
| - Основные производственные рабочие а) слесарь сборщик б) сварщик в) и т.д. | 5 6 | 4 7 | 3 6 | 7 13 |
| Итого: |  | 11 | 9 | 20 |
| - Вспомогательные рабочие слесари-ремонтники | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Итого: |  | 1 | 1 | 2 |
| - ИТР сменный мастер |  | 1 |  | 1 |
| Итого: |  | 1 |  | 1 |
| Всего: |  | 13 | 10 | 23 |

На основании данных таблицы определяются коэффициент сметности основных рабочих и всех работников участка:

Ксм осн. раб. =    число  основных  рабочих  всего

число основных рабочих в 1 смену

Ксм  участка =        число  работников  участка

всего работников участка в 1 смену

При выполнении курсовой работы расчет площади участка не производить. При дипломировании учащийся вначале выполняет планировку участка (детальный способ) по рассчитанному количеству оборудования с учетом норм технического проектирования.

Расчет ведется по формуле:

,

где Fоб – площадь пола занимаемая оборудованием

Кв – переходной коэффициент, учитывающий проходы и переезды

,

где Ш – ширина участка, м;

Д – длина участка, м.

Рассчитав общую площадь и умножив на высоту здания (12 – 18 м.) получим объем участка. Стоимость 1 м3 здания принимаем 15 – 25 руб. При дипломировании брать по данным завода.

Производить только при дипломировании. На выбор межоперационных транспортных средств влияет характер технологического процесса, габариты и вес обрабатываемых деталей, вид и количество оборудования, планировка участка и другие факторы.

Потребное количество кранов для обеспечения грузопотоков на сборочно-сварочном участке определяется по формуле:

,

Q – масса изделий, перевозимых в год (т), (n*m);

i – среднее количество транспортных операций принимается утроенное количество технологических операций;

60 – переводной коэффициент в часы;

q – средняя масса в тоннах, перевозимого груза транспортом за 1 рейс принимается 50%, от номинальной грузоподъемности крана 5 т.

Кт – коэффициент учитывающий простои транспорта, (0,8);

2R1 – средний побег транспортного средства принимается удвоенная длина пролета (участка); при курсовом проектировании длина участка определяется исходя их ширины участка (18, 24, 30 м) и общей площади (м2);

Vcр – 60 м/сек – средняя скорость транспорта;

t1 – время на погрузку 1 – 3 мин.;

t2 – время на разгрузку крана 1 – 3 мин.

Все расчеты стоимости основных фондов, (при дипломировании) занести в таблицу 4, используя данные таблицы 1 и данные показателей подразделов 2.5.

Таблица № 4

Расчет стоимости основных фондов

| Виды основных фондов | Стоимость в рублях |
| --- | --- |
| 1. Здание. |  |
| 2. Рабочие и силовые машины и оборудование. |  |
| 3. Измерительные и регулирующие приборы инструменты 10% от стоимости оборудования (без транспортно-заготовительных расходов). |  |
| 4. Транспортные средства. |  |
| Итого: |  |

3.4.  Планирование фонда заработной платы работающих участка

Расчет фонда з/платы основных производственных рабочих.

Фонд заработной платы производственных рабочих состоит из основной и дополнительной з/платы.

ФЗПгод общий = ФЗПосн+ФЗПдоп. год   ,

Годовой фонд основной з/платы (ФЗПосн) определяется умножением основной з/платы на деталь на годовую программу выпуска.

ФЗПосн. год = ЗПосн на деталь * N ,

Основная з/плата на деталь (ЗПосн) определяется по формуле:

,

где  - сумма расценок (или з/плата по тарифу на одну деталь, изделие)

Кпр. – коэффициент рассчитывающий приработок (20-100%), учитывающий доплаты за работу в ночное время, за руководство бригадой, обучения учеников на производстве, за совмещение профессий (8-15%)

Сдельная расценка (Рсд.) на операцию, определяется по формуле:

,

где чст – часовая тарифная ставка соответствующего разряда, по которому выполняется операция, в коп. (см. приложение        );

t – норма времени на операцию, штк (мин).

Расчет расценки выполнить по одной операции, остальные расчеты выполнять в таблице № 5:

Таблица № 5

Расчет сдельных расценок по операциям и з/платы по тарифу (ЗПТ)

| Наименование операции | Разряд работ | Норма времени в час | Часовая тарифная ставка в коп. | Расценка в коп. (ЗП тарифы на деталь) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Слесарно сборочная | 5 | 14,9 | 80 | 119,2 |
| 2. Сварочная п/автоматическая. | 6 | 29,6 | 90,1 | 2666,96 |
| 3.Слесарная и т.д. |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 3858,96 |

Годовой фонд дополнительной з/платы производственных рабочих определяется в размере 11% - 15% от ФЗПосн. за год.

При дипломировании все процентные соотношения брать по данным завода.

Расчеты произвести в таблице № 6.

Таблица № 6

Расчет заработной платы основных рабочих

| Категория работников | З/ плата по тарифу на деталь = ∑ Рсд. (руб.) | Основная з/плата на деталь |  |  | N Программа выпуска (шт.) | Годовой фонд основной з/платы руб. | Дополнительная з/плата |  | Общий фонд з/платы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэф. премий | Коэф. доплат | ∑ руб. |  |  | % | ∑ руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные производ. рабочие | 3858,96 | 1 | 0,8 | 1,8 | 800 | 5556902,4 | 10 | 555690 | 6112592,4 |

Среднемесячная з/плата одного основного рабочего рассчитывается по формуле:

,

где ФЗПобщ. – фонд з/платы общий за год основных рабочих;

Рс/сп – среднесписочная численность основных рабочих.

Расчет з/платы вспомогательных рабочих.

,

Fд – эффективный фонд времени рабочего, час;

Р – численность рабочих-повременщиков, чел.;

чст. – часовая тарифная ставка, руб. (см. приложение       );

Кпр. – коэффициент приработка (1,3 – 1,2).

Расчет производить по форме таблицы № 7.

Таблица № 7

Расчет фонда з/платы вспомогательных рабочих

| Наименование профессий | К-во принятых рабочих | Разряд рабочего | Часовая тарифная ставка | Бюджет рабочего времени (ч) |  | З/пл. по тарифу, руб. коп. | Премии, доплаты |  | Итого годовой фонд доп. з/пл. | Годовой фонд доп. з/пл. |  | Общий фонд з/пл., руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На одного | На всех |  | % | ∑ |  | % | ∑ |  |
| Слесарь ремонтник | 2 | 4 | 72 | 1806 | 3612 | 260064 | 10 | 26006,4 | 286070 | 10 | 28607 | 314677 |

При выполнении курсовой работы учащимся рекомендуется принять к пр. 1,3 для наладчиков и слесарей, а для остальных профессий 1,2. Процент дополнительной з/платы принять11% - 15%. При дипломировании проценты взять по данным завода. После определения з/платы общего фонда определить СЗП за месяц одного вспомогательного рабочего по формуле:

,

где ФЗПобщ.  – фонд заработной платы общий за год вспомогательных рабочих

Рс/сп – среднесписочная численность вспомогательных рабочих.

2.1.3. Расчет фонда з/платы ИТР, служащих, МОП.

Фонд з/платы ИТР и служащих состоит из оплаты по окладам, числа работников каждой группы, расчет выполнить в таблице № 8.

Таблица № 8

Расчет з/платы ИТР, СКП, МОП.

| Категории и занимаемые должности | Кол-во | Месячный должностной оклад |  | Премии и доплаты |  | Итого ФЗП годовой основной, руб. | Дополнительная з/плата |  | Общий фонд з/платы в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На одного | На всех | % | ∑ |  | % | ∑ руб. |  |
| ИТР ст.мастер | 1 | 30000 | 30000 | 10 | 30300 | 363600 | 10 | 36360 | 399960 |

Примечание: Должностные оклады.

Процент премий, доплат и дополнительной з/платы брать как по основным рабочим. При дипломировании эти проценты взять по заводу, если предприятие перешло на аренду, то необходимо ознакомиться с методикой определения з/платы всем категориям работающих на участке и использовать в дипломе.

Расчет фонда з/платы заканчивается составлением таблицы 5, 6,7 и расчеты за таблицами.

Таблица № 9

Сводная ведомость годового фонда з/платы участка

| Категория работающих | Кол-во работающих | Основной фонд з/платы в руб. | Дополнит. фонд з/платы в руб. | Общий годовой фонд з/платы в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Производ. рабочие (основные). | 20 | 556902,4 | 555690 | 6112592,4 |
| 2. Вспомогательные рабочие. | 2 | 286070 | 28607 | 314677 |
| 3. ИТР, служащие, МОП. | 1 | 363600 | 36360 | 399960 |
| 4. Итого |  | 1206572,4 | 620657 | 6827229,4 |

Отчисления в фонд социального страхования берется от общего фонда заработной платы всех категорий работающих по установленным для предприятий ставкам в % в курсовом проекте берется ставка в размере 26,8% от общего фонда заработной платы.

Таблица № 10

Расчет отчисления на социальное страхование

| Категория работающих | Общий годовой фонд з/платы, в руб. | Отчисления социального страхования |
| --- | --- | --- |
| Производственные рабочие Вспомогательные рабочие ИТР, служащие, МОП | 6112592,4 314677 399960 | 3826482,8 196987,8 104789,52 |
| Итого: | 620657 | 4128260,1 |

3.5. Расчет затрат на основные материалы

Материалы, необходимые на изготовление одной сварной конструкции подразделяются на следующие две группы.

Основные материалы, входящие в состав изготовляемых изделий. К этой группе относятся: прокатный металл различного сортимента; полуфабрикаты и метизы, включая электроды для дуговой сварки, электродную и присадочную проволоку. Заклепки, болты и гайки. Расчет стоимости основных материалов – металла производится по формуле:

, руб.

руб.

где m – количество проката на сварную конструкцию в кг (черновой вес изделия);

Ц – оптовая цена металла (см. приложение        );

Ктр.расх. – коэффициент учитывающий транспортно-заготовительные расходы (принимается к=1,1);

О – величина отходов (5% от массы заготовки);

Ц – оптовая цена отходов (см. приложение        ).

Расчет стоимости сварной проволоки и электродов производится по формуле:

,

,

где  Qн.м. – масса наплавленного металла кг/м шва или на изделие кг;

К – коэффициент расхода электродов или сварочной проволоки на 1 кг наплавленного металла;

Ц – цена сварочной проволоки или электродов, руб.;

lш – протяжность швов, в м;

Ктр.расх. – 1,1.

3.6. Расчет затрат на вспомогательные материалы

К вспомогательным материалам технологического назначения относятся флюсы для дуговой сварки, газы и горючие материалы ля газоэлектрической и газовой сварки и для газовой резки; технологическое топливо.

Расчет затрат на углекислый газ определяется по формуле:

,

,

где  Р2  –  расход газа на 1 п/м шва, в кг;

Ц – цена газа за кг;

lш – протяжность  всех швов, в м.

3.7. Расчет стоимости технологической электроэнергии

Стоимость технологической электроэнергии для осуществления тех.процеса электросварки определяется по формуле:

,

,

где Qн – масса наплавленного металла на изделие, в кг;

q э -  удельный расход электроэнергии на 1 кг наплавленного металла (кВт ч/кг);

Ц – цена 1 кВт/час = 1,70 руб.

3.8. Расчет расходов связанных с обслуживанием и эксплуатацией оборудования.

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования включаю калькуляцию в процентном отношении к основной з/плате производственных рабочих (процент рекомендуется принимать по базовому заводу. При отсутствии данных по базовому заводу можно принять: для массового производства – 200-300%; для серийного производства – 150-250%; для единичного производства – 100-200%).

3.9. Расчет цеховых расходов.

Цеховые расходы включаются в калькуляцию в процентном отношении к сумме основной з/платы и расходам на содержание и эксплуатацию оборудования. Примерно 150-170%.

3.10. Расчет цеховой себестоимости.

Таблица № 11

Калькуляция цеховой себестоимости

| № | Статьи калькуляции | Затраты в руб. на единицу изделия |
| --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты. Основные материалы за вычетом реализуемых отходов: а) металл б) св. проволока и т.д. | 3809,27 |
| 2. | Вспомогательные материалы (технологического назначения): а) флюс б) газ | 32,34 |
| 3. | Электроэнергия для технологических целей. |  |
| 4. | Прямая з/плата (основных производств.рабочих) (таблица 6). | 6946,128 |
| 5. | Дополнительная з/плата (основных) производств. рабочих. | 7640,7 |
| 6. | Начисление в фонд соц. страхования от фонда з/платы (основных) производственных рабочих. | 3826482,8 |
|  | Косвенные затраты. |  |
| 7. | Расходы, связанные с обслуживанием оборудования. | 11461,1 |
| 8. | Цеховые расходы. | 10419,2 |
|  | Итого: | 3869791,5 |

Произвести сравнение заводской себестоимости изделия с проектируемым вариантом себестоимости, только при расчете дипломного проекта.

Таблица № 12

Анализ себестоимости детали

| № | Наименование статей | На заводском Сз | По проекту Сп |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные материалы: а) металл б) св. проволока в) электроды | 3999,7335 | 3809,27 |
| 2. | Вспомогательные материалы (технологического назначения): а) флюс б) газ | 33,957 | 32,34 |
| 3. | Электроэнергия технологическая. | 7293,4344 | 6946,128 |
| 4. | Прямая основная з/плата основных производственных рабочих. | 8022,735 | 7640,7 |
| 5. | Дополнительная з/плата основных рабочих. | 5032,2587 | 4783,1035 |
| 6. | Начисление в фонд соц. страхования. |  |  |
| 7. | Расходы, связанные с обслуживанием оборудования. | 12034,155 | 11461,1 |
| 8. | Цеховые расходы. | 10940,16 | 10419,2 |
|  | Итого: | 47356,44 | 45091,842 |

Себестоимость детали увеличить по сравнению с проектной от 0,5% до 5%.

Таблица № 12(А)

| Виды основных фондов | Стоимость в рублях |
| --- | --- |
| - Задание | 26250 |
| - Рабочие и силовые машины и оборудование | 310500 |
| - Измерительные и регулирующие приборы инструменты 10% от стоимости оборудования (без транспортно – заготовительных расходов) | 31050 |
| - Транспортные средства | 1500000 |
| Итого: | 1867800 |

3.11 Расчет экономического эффекта и срока окупаемости.

Если снижение себестоимости достигается за счет изменения конструкции изделия и технологии без дополнительных капитальных затрат (балансовая стоимость оборудования по проекту равно или меньше стоимости оборудования по заводу), то годовой экономический эффект определяется по формуле:

,

где Сз , Сп – себестоимость единицы продукции по заводской (базовой) и проектной технологии.

Срок окупаемости дополнительных капитальных сложений определяют по формуле:

,

лет

где Кз , Кп – удельные капитальные вложения при заменяемой технике (заводской) базовой и при новой технике (проектной), (в курсовом проекте это только часть оборудования). Кз (заводские) затраты составляют от 95 – 97,5% проектных

(см. таблицу №4).

;

ВЫВОД: (о целесообразности выпуска изделия согласно разработанного техпроцесса на проектируемом участке).

Таблица № 13

| Наименование показателей | Ед. изм. | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ |  |  |
| 1. Годовая программа | шт. | 800шт |
| 2. Годовой выпуск продукции | н/час. | 23680 |
| 3. Годовой выпуск по с/сти | т.руб. | 3095833,2 |
| II. ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| 4. Кол-во единиц оборудования | шт. | 9 |
| 5. Полная стоимость оборудования | руб. | 310500 |
| 6. Мощность оборудования | кВт |  |
| 7. Средний % загрузки оборудования | % |  |
| 8. Общая площадь участка | м2 | 218,75 |
| 9.Производственная площадь участка | м2 | 110 |
| 10. Выпуск продукции на 1 кв.м. общей площади участка | руб. | 14152,38 |
| III. ТРУД |  |  |
| 11. Выработка на одного работающего | руб/ чел. | 67300,722 |
| 12. Выработка на 1 основного рабочего | руб/ чел. | 154791,66 |
| 13. Общее кол-во работающих а) основных рабочих б) вспомогательных рабочих в) ИТР, служащих, МОП | чел. Чел. Чел. Чел. | 23 20 2 1 |
| 14. Годовой фонд з/платы основных рабочих | руб. | 6112592,4 |
| 15. Годовой фонд з/платы вспомогательных рабочих | руб. | 314677 |
| 16. Среднемесячная з/плата одного основного рабочего | руб. | 25469 |
| 17. Среднемесячная з/плата вспомогательного рабочего | руб. | 13114 |
| IV. СЕБЕСТОИМОСТЬ |  |  |
| 18. Себестоимость единицы изделия по проекту | руб. | 3869791,5 |
| 19. % расход на содержание эксплуатационного оборудования | % | 150 |
| 20. % цеховых расходов | % | 70 |

Данные для выполнения таблицы взять из предыдущих расчетов при оформлении курсовой работы и дипломного проекта в таблице № 13 (четвертую колонку не указывать).

4. Организационная часть

4.1. Организация снабжения участка деталями и материалами. Организация внутрицехового транспорта.

Этим занимается человек имеющий должность снабжения В его обязанности входит следующие: получить материалы на складе и сопроводить их на участок. Снабженец должен следить за тем, чтобы па участке не было недостатка в материалах и деталях.

В общем сначала дирекция завода закупает материалы и детали, а потом их распределяют по корпусам, затем по цехам и по участкам.

К внутрицеховому транспорту: всевозможные кары, платформы на рельсовых путях, мостовые краны.

На крупных заводах, производящих сварные конструкции, особенно при мелкосерийном производстве, количество заготовок подаваемых на сборку может составлять десятки тысяч штук. Существуют два способа передачи заготовок из заготовительного производства:

- транзитом;

- через промежуточный склад.

Для хранения деталей на складе организуют участки оснащенные универсальным или специализированным подъёмно-транспортным оборудованием.

Внутри цеховой транспорт обеспечивает связь с отдельными рабочими местами и складами, производит доставку готовой продукции на склад, вывоз грузов и отходов. Внутри цеховой транспорт делится на общецеховой и межоперационный.

Общецеховой транспорт – это мостовые краны расположенные в 2-х ярусах пролёта цеха.

Межоперационный транспорт переводит и подаёт детали и изделия между отдельными рабочими, а так как заготовки часто имеют большие габариты и вес, то в качестве межоперационного транспорта могут использовать мостовой кран.

4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА УЧАСТКЕ.

Технических контроль  -  это проверка соответствия продукции или процесса, от которого зависит качество продукции, установленным техническим требованиям. В машиностроении он предоставляет собой совокупность контрольных операций, выполняемых на всех стадиях производства от контроля качества поступающих на предприятие материалов, полуфабрикатов, комплектующих приборов и изделий до выпуска готовых изделий. Технический контроль является необъемлемой частью производственного процесса, он выполняется различными службами предприятий в зависимости от объекта контроля, но контролируется качество готовой продукции и полуфабрикаты отделом технического контроля (ОТК). Основной задачей технического контроля на предприятии является своевременное получение полной и достоверной информации о качестве продукции и состояния технологического процесса с целью предупреждения неполадок и отклонений, которые могут привести к нарушениям требований ГОСТов, ТУ и др. Технический контроль призван обеспечивать требуемую настроенность процесса и поддерживать его стабильность. Т.е. устойчивую повторяемость каждой операции в предусмотренных технологическим режимам нормах и условиях.

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ПО ОДНОЙ ИЗ РАБОЧИХ

ПРОФЕССИЙ НА УЧАСТКЕ.

Сварочным постом - называется рабочее место электросварщика, оборудования комплектом соответствующей аппаратуры и приспособлений. От правильной организации рабочего места в значительной мере зависит как обеспечения высокой производительности, так и надежное качество сварных швов и соединений. Рабочие места сварщиков в зависимости от выполняемой работы и габаритов свариваемых изделий (требования к организации рабочих мест).

При сварке небольших изделий рабочие места оборудуют сварочных кабинами размером 2000х2000 мм или 2000х3000 мм.

Каркас кабины металлический из стальных труб или уголков. Стены высотой 1800х2000 мм в качестве материала используют тонколистовую сталь плиты и другие несгораемые материалы.

Дверной проем в кабине закрывают брезентовыми занавесом на кольцах пропитанных огнестойким составом. Полы в кабинке настилают из огнеупорного материала, кирпич, бетон, цемент. Кабины должны хорошо освещаться дневным или искусственным светом и хорошо вентилироваться. С этой целью кроме общей вентиляцией устраивают местные отсосы. Для сборки и сварки деталей внутри кабины устанавливают стол, высота которого 500-600 мм. Крышку стола площадью около 1м2 изготавливают из листовой стали толщиной 12-20 мм или чугунной плиты толщиной около 25 мм. К нижней части крышки или ножки стола привариваются стальной болт служащий для крепления токопроводящего кабеля от источника сварочного тока и для заземления стола. Сбоку стола имеются два картона для электродов, разных марок и ящик для сборки огарков. При механизированной сварке в кабине дополнительно устанавливают аппаратный ящик для сборки огарков.

При механизированной сварке в кабине дополнительно устанавливается аппаратный и механизм подающий электродную проволоку. В случае оборудования кабины для механизированной сварки в защитных газах баллоны с углекислым газом или аргоном выносятся за пределы кабины. Все оборудования кабины к которому подводится заземление. Электрический ток должно быть надежно заземлено (требования к заземлению

ГОСТ 12.2.007.0-78).

  - КОНКРЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ   ПРОМЫШЛЕННОЙ САНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗДАНИЯМ, ПОМЕЩЕНИЯМ И РАБОЧИМ

МЕСТАМ.

Организация технического контроля на участке

Технический контроль – это проверка соответствия продукции или процесса, от которого зависит качество продукции, установленным техническим требованиям. В машиностроении он представляет собой совокупность контрольных операций, выполняемых на всех стадиях производства от контроля качества поступающих на

предприятие материалов, полуфабрикатов, комплектующих приборов и изделий до выпуска готовых изделий. Технический контроль является неотъемлемой частью производственного процесса, он выполняется различными службами предприятия в зависимости от объекта контроля, но контролируется качество готовой продукции и полуфабриката отделом технического контроля (ОТК).

Основной задачей технического контроля на предприятии является своевременное получение полной и достоверной информации о качестве продукции и состоянии технического процесса с целью предупреждения неполадок и отклонений, которые могут привести к нарушениям требований ГОСТов, ТУ и др. Технический контроль призван обеспечивать требуемую настроенность процесса и поддерживать его стабильность, т.е. устойчивую повторяемость каждой операции в предусмотренных технологических режимах, нормах и условиях.

Конкретные мероприятия по технике безопасности промышленной санитарии и противопожарной технике.

Мероприятия по технике безопасности. В условиях правильно организованного производства, при соблюдении техники безопасности и санитарно-гигиенических условий труда ни один вид сварки не является особо вредным и опасным технологическим процессом. Однако при несоблюдении правил техники безопасности и санитарии возможны следующие виды травм:

1) поражение электрическим током;

2) поражение слизистых оболочек глаз от ультрафиолетовой радиации электросварочной дуги;

3) композиционные средства;

4) фактор создания оптимальных условий для зрительной работы.

Средства информации, ориентации и сигнализации

Широкое применение получила трехцветное решение интерьера. Различают цвета холодные, теплые, успокаивающие, раздражающие.

В охране труда цвета широко используются в качестве закодированного носителя информации об опасности. ГОСТ 12.4.026 – 76* устанавливает следующие сигнальные цвета и их значение:

1) красный - запрещение, непосредственная опасность,

2) желтый - предупреждение возможной опасности;

3) зеленый - предписание, безопасность;

4) синий - указание, информация.

Этим же стандартом установлены знаки безопасности:

1) запрещающие знаки (белый круг с красной каймой);

2) предупреждающие знаки (треугольник желтого цвета);

3) предписывающие знаки (белый квадрат с синей каймой),

4) указательные знаки (белый квадрат с фиолетовой рамкой и красной надписью).

Основными требованиями к рабочему месту являются:

1) экономические, техническая вооруженность труда, наиболее полное использование оборудования, рациональная организация рабочего места, оптимальная технология, устранение и уменьшение ненужных затрат рабочего времени, строгая регламентация темпа и ритма работы;

2) рабочее место является основным звеном производственной структуры предприятия, поэтому очень важно, чтобы оно было рационально организованно. Рациональная организация рабочего места включает в себя его планировку, оснащение и обслуживание.

Существуют типовые схемы организации рабочих мест:

1) эргономические - соответствие рабочего места с физиологическими возможностями человека, рациональный режим труда и отдыха, профессиональный отбор;

2) психофизические - соответствие возможности восприятия, памяти и мышления;

3) антропометрические - соответствие орудий труда размерам, форме и

массе тела человека;

4) санитарно-гигиенические.

Санитарно-гигиенические требования к производственным зданиям, помещениям и рабочим местам.

Размещение производственных зданий. Проектирование новых и реконструирование промышленных зданий проводят в соответствии с требованием санитарных норм СН 245 - 71. В соответствии с ними здания располагают с учетом господствующих ветров, рельефа местности. Предприятия, имеющие вредные производственные факторы отделяют от жилой застройки санитарно защитными зонами 50 - 1000м. При размещении производственных зданий выделяют производственные цеха, вспомогательные помещения, склады сырой и готовой продукции, энергетические устройства, деревообрабатывающие цеха, горячие цеха, общезаводские сооружения, пожароопасные и взрывоопасные помещения.

Требования к помещениям

Одним из важнейших гигиенических требований к помещениям является достаточность площади и объема. Большое значение имеет внутренняя отделка помещений. Наиболее приемлемой формой помещения является прямоугольник. Одноэтажные здания являются предпочтительней чем многоэтажные. Цеха со значительными вредными производственными факторами желательно изолировать. Очень большое значение имеет цветовое решение производственного интерьера.

Защита от брызг расплавленного металла н шлака

Брызги металла и шлака, образующиеся при сварке, могут попасть в складки одежды, карманы, обувь, прожечь их и вызвать ожоги. Во избежание ожогов необходимо соблюдать следующие правила:

1) работать в одежде из огнестойкого материала, рукавицах, берете и плотно зашнурованной обуви;

2) следить за тем, чтобы на спецодежде не было рваных мест;

3) перед сваркой расправить складки одежды: застегнуть все пуговицы, надеть рукавицы;

4) карманы куртки должны плотно закрываться клапанами;

5) запрещается вправлять куртку в брюки, так как за пояс брюк могут попасть капли металла;

6) при потолочной сварке сварщик должен пользоваться асбестовыми или брезентовыми нарукавниками и плотно завязывать их у кистей рук;

7) при сбивании шлака глаза сварщика должны быть защищены очками с простыми стеклами.

Предотвращение отравления газами и аэрозолями

Для предупреждения отравления вредными газами необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

1) на стационарных местах сварки должна быть устроена вытяжная вентиляция;

2) при сварке внутри закрытых емкостей и резервуаров необходимо обеспечить надежную вентиляцию и, кроме того, подачу воздуха под щиток сварщика. В работе должны принимать участие не менее двух человек. Один из них, находящийся вне емкости, обязан наблюдать за сварщиком и страховать его веревкой, прикрепленной к предохранительному поясу. Длинна веревки должна быть не менее двух метров;

3) запрещается одновременная работа электросварщиков и газорезчиков (газосварщиков) внутри закрытых сосудов;

4) при работе в тесных местах и внутри резервуаров следует делать перерывы с выходом сварщика на свободное пространство для отдыха;

5) при сварке цветных металлов и сплавов, содержащих цинк, медь и свинец, следует пользоваться респираторами с химическими фильтрами;

6) сварку деталей с антикоррозийными покрытиями следует производить строго установленной силой тока;

7) по возможности применять электроды с низко токсичными рутиловыми покрытиями (марок АНО – 1; АНО – 3;  АНО – 4; ОЗС – 4;  МР – 3идр).

Все виды электросварочных работ должны производиться в электросварочных цехах или специально оборудованных участках.

Сварочные посты, находящиеся как в помещениях, так и на открытом воздухе, должны ограждаться переносными ограждениями (щитами, ширмами) для защиты окружающих от действия лучей электрической дуги. Переносные ограждения должны быть прочными и легкими и изготавливаться из листовой стали, фанеры (соответствующим образом обработаны),асбестового полотна или брезента. Размеры переносных ограждений должны обеспечивать надежную защиту с учетом размеров свариваемых изделий и деталей. Над сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, должны быть навесы, при невозможное и их устройств электросварочные работы во время дождя или снегопад должны быть прекращены.

Сборочно – сварочные цеха и участки должны иметь отопление, для того чтобы температура в рабочей зоне помещений в зимний период был не ниже +16 'С. Предельная температура при которой разрешается производство и работа на о крытом воздухе, от - 20 до - 30'С. При температуре о - 20 до - 25С рабочим должна предоставляться возможность обогрев в непосредственной близости от рабочего места в течении 10 мин через каждый час. При температуре о - 25 до - 30'С рабочий день сокращается на 1 час.

При сварочных работах воздушная среда производственных помещений может загрязняться сварочным аэрозолем, в составе которого возможны окислы марганца, хрома, окиси цинка, двуокиси кремния, фтористые и другие соединения, а также газы оксид углерод, окислов азота, озон. При определенной концентрации эти вещества могут оказать неблагоприятное влияние на организм работающих. Для улавливания сварочного аэрозоля и газов при сварке, наплавке и резке на стационарных рабочих местах, также, где это возможно, на нестационарных постах, следует предусматривать местные насосы.

В сварочных цехах должна применяться система общего или комбинированного освещения.

Освещение закрытых пространств, резервуаров, котлов, цистерн при производстве сварочных работ должно производиться светильниками, расположенными снаружи свариваемого объекта, или с помощью ручных переносных ламп напряжением не 12В, причем трансформатор для питания переносной лампы должен быть установлен вне сварочного объекта.

Спецодежда и спец обувь защищают сварщика от попадания на кожу лучистой энергии, брызг металла и шлака.

Для защиты лица и глаз от действия лучистой энергии электрической дуги, а также от брызг расплавленного металла сварщики должны пользоваться щитками или масками, а газорезчики и вспомогательные рабочие - очками. Рабочие, производящие зачистку поверхностей наплавленного металла должны быть обеспеченны предохранительными очками с бесцветными стеклами.

Для защиты от соприкосновения с влажной холодной землей и снегом, а также холодным металлом, как наружных работах так и в помещении, сварщики должны обеспечиваться теплыми подстилками, матами, наколенниками и подлокотниками из огнестойких материалов с эластичной прослойкой.

Защита от поражения электрическим током

Поражение сварщика электрическим током может произойти в результате прикосновения к не заизолированным токоведущим частям электрической цепи, находящимся под напряжением. Сопротивление организма человека в большой степени зависит от многих факторов и существенно снижается при усталости, нервном или нетрезвом состоянии. Мокрая или пропитанная металлической пылью одежда, изношенная обувь, пребывание на сыром полу - все это также значительно снижает

сопротивление цепи, по которой течет поражающий человека ток. Установлено, что ток силой до 0,01 А не опасен для жизни человека, хотя и вызывает болезненные ощущения. Сила тока от 0,01 до 0,1 А опасна для жизни, а токи величиной свыше 0,1 А считаются смертельными.

Во избежание поражения электрическим током необходимо соблюдать следующий ряд требований и условий:

1) корпусы электрических машин и трансформаторов, рабочий стол сварщика и все металлические нетоковедущие части устройства должны быть надежно заземлены. Для присоединения заземляющего провода на электросварочном оборудовании должен быть предусмотрен болт диаметром 5 – 8мм, расположенный в доступном месте, а возле болта - надпись " Земля ". Заземление выполняют медным проводом сечением не менее 6 мм2 или железным прутом сечением не менее 12 мм2:

1) подключение и отключение электросварочных аппаратов, наблюдение за их исправным состоянием и ремонт должны осуществлять электромонтеры, производить эти операции сварщикам запрещается;

2) провода от электросварочных аппаратов к электродержателю должны быть надежно изолированы и защищены от механических повреждений и действия высокой температуры. При работе необходимо следить за состоянием изоляции проводов и поврежденные места немедленно исправлять;

3) рукоятка электродержателя должна быть изготовлена из токонепроводящего и огнестойкого материала;

4) присоединение провода к электродержателю должно быть надежно и изолировано;

5) присоединение обратного провода к свариваемому изделию должно осуществляться механическими зажимами;

6) в передвижных сварочных установках обратный провод должен быть изолирован. Это требование не распространяется на те случаи, когда само свариваемое изделие является обратным проводом;

7) исправлять электрическую цепь модно только при выключенном рубильнике;

8) сварочные аппараты на время их передвижения необходимо отключать от питающей сети;

9) сварочные аппараты, содержащие накопительные конденсаторы, должны иметь '-устройства для автоматической разрядки при доступе к ним;

10) после окончания работы или при временной отлучке с рабочего места сварщик обязан отключить оборудование от сети;

11) при работе внутри металлического резервуара, котла, сосуда, на крупных металлоконструкциях, если сварщику приходится сидеть или лежать на металле, он должен быть обеспечен:

1) диэлектрическим ковриком достаточных размеров для изоляции от свариваемого изделия;

2) электродержателем с автоматическим отключением напряжения холостого хода или

ограничением его до 12 В с выдержкой времени не более 0,5 с;

3) диэлектрическим шлемом, защищающим затылочную часть головы;

4) искусственным освещением при напряжении 12 В, если место работы не имеет естественного освещения;

5) галошами и сухой спецодеждой.

В случае поражения электрическим током необходимо до прибытия врача оказать пострадавшему первую помощь:

1) не касаясь пострадавшего, выключить ток первичной цепи, или отсоединить пострадавшего от напряжения, приняв меры, чтобы самому не попасть под напряжение;

2) искусственного дыхания, обеспечив доступ свежего, чистого воздуха. Искусственное дыхание производится до прибытия медицинской помощи.

Предотвращение опасности поражения лучами электрической дуги

Горение сварочной дуги сопровождается ярким световым, а также невидимым ультрафиолетовым и инфракрасным излучением. Видимые световые лучи производят ослепляющее действие, поражая слизистую оболочку глаз. Ультрафиолетовые лучи оказывают наибольшее влияние на кожу и глаза человека, а инфракрасные (тепловые) лучи вызывают ожоги. Действие лучей сварочной дуги на кожу и зрение сказывается на расстоянии до 10м от места сварки.

Для предупреждения поражения глаз и открытых поверхностей кожи лучами электрической дуги необходимо:

1) пользоваться только исправными защитными щитками и масками. Сварочные стекла должны выбираться в зависимости от яркости дуги, силы сварочного тока и зрения сварщика. Для защиты сварочного стекла от брызг расплавленного металла и загрязнения перед ним должно вставляться стекло типа оконного. По мере загрязнения это стекло заменяется новым;

1) сварщик должен работать в брезентовой одежде, которая защищает от лучей электрической дуги все участки тела,

2) для защиты окружающих от излучения места сварочных работ должны ограждаться щитами высотой не менее 1,8 м, окрашенными в темный цвет;

3) подручные рабочие, работающие совместно с электросварщиками должны обеспечиваться щитками или очками со светофильтрами;

4) возбуждая дугу сварщик обязан предупредить окружающих его лиц;

5) при сварке конструкций, которые невозможно оградить от окружающих рабочих, следует вывесить предупреждающую табличку " Не смотри на горящую

дугу";

если пострадавший не подает признаков жизни, приступить к производству

6) при поражении глаз следует немедленно обратиться в медицинский пункт.

Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

Важнейшее значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека имеют:

1) метеорологические условия (микроклимат);

2) чистота воздуха рабочей зоны,

К параметрам микроклимата относятся: температура воздуха, относительная влажность, барометрическое давление, скорость движения воздуха. ГОСТ 12-1.005-88 устанавливает параметры микроклимата в зависимости от времени года (холодный, переходный, теплый), и категории работ (легкие, средней тяжести, тяжелые).

Воздух рабочей зоны может быть загрязнен вредными веществами, аэрозолями (пыль, дым, туман).

Вредные вещества по характеру воздействия на организм человека подразделяются на:

1) обще-токсичные (отравляющие вещества);

2) раздражающие;

3) сенсебелирующие (аллергены);

4) мутагенные;

5) влияющие на репродуктивную функцию;

6) фиброгенные.

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны регламентируется величиной предельно допустимых концентраций

(ПДК, мг/м3).

По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на классы:

Класс 1: чрезвычайно опасные (ртуть) до 0,01 мг/м3

Класс 2: высоко опасные (марганец) до 0,1 мг/м3

Класс 3: умеренно опасные (оксид азота) 2 мг/м3

Класс 4: малоопасные (оксид углерода) 20 мм3.

Средствами нормализации воздуха рабочей зоны являются:

1) вентиляция (естественная, механическая, комбинированная);

2) кондиционирование воздуха;

3) отопление.

Освещение производственных помещений. Освещение может быть:

1) естественное;

2) искусственное;

3) совмещенное.

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяют:

1) рабочее;

2) аварийное;

3) эвакуационное;

4) дежурное;

5) охранное.

Естественное и искусственное освещение в помещениях регламентируется СНИП 24 – 79. Для естественного освещения нормируемым параметром является коэффициент естественной освещенности (КЕО), по нему определяется площадь остекления. Для искусственного освещения нормируемыми параметрами является: минимальная освещенность, глубина пульсации освещенности. Эти параметры назначаются в зависимости от характеристики зрительной работы, наименьшего размера объекта различия, разряда зрительной работы, системы освещения, фона, контраста объекта с фоном. При расчете искусственного освещения определяют количество ламп, марку и схему их установок. Источники освещения делятся на 2 группы:

1)    газоразрядные;

2)   лампы накаливания.

Защита от производственных вибраций, шума, ультра- и инфразвука.

Причиной вибрации являются возникающие при работе машин,

неуравновешенные силовые воздействия. Их источниками могут быть возвратно-поступательные движущие системы, неуравновешенные вращающиеся массы и удары деталей.

Основными параметрами, характеризующими вибрацию, являются: чистота, период колебания, амплитудные значения смещения, виброскорость и виброускорение. Вибрации делятся на:

1)   общие (игокочастотные);

2)    локальные (приводят к вибрационной болезни).

Основными методами уменьшения вибрации являются:

1)    снижение вибрации в источнике;

2)    вибродемпфировани^

3)    виброгашение;

4)    виброизоляция.

Шум может бьпъ:

1)    механическим;

2)    электромагнитным;

3)    газо-аэродинамическим.

Для оценки и сравнения шумов применяют уровни звукового давления (шумометр). Шум неблагоприятно воздействует на человека, повышает расход энергии, ослабляет внимание рабочих, угнетает центральную нервную систему, изменяет скорость дыхания и пульса. Шум приводит к возникновению сердечнососудистых заболеваний и гипертонической болезни. Гигиеническая норма шума устанавливается в санитарных нормах, а шумовые характеристики машин указываются в паспорте.

Основными методами борьбы с шумом являются:

1)    снижение шума в источнике;

2)    изменение направленности излучения шума;

3)    рациональная планировка предприятий и цехов;

4)    акустическая обработка помещений;

5)    применение глушителей;

Источником инфразвука являются:

1)   поршневые компрессоры;

2)    вентиляторы;

3)    двигатели внутреннего сгорания.

Источниками ультразвука являются:

1)    установки очистки деталей;

2)    проверка сварочных швов.

Мероприятия по пожарной безопасности.

Причинами пожаров при сварке бывает воспламенение близко лежащих горючих материалов от разлетающихся искр и капель расплавленного металла и шлака, а также небрежное обращение с огарками электродов. Пожары могут быть вызваны также неисправленным состоянием токоподводящих проводов.

Для предупреждения пожаров должны выполняться следующие противопожарные правила и мероприятия:

1)    перед началом работы в действующем цехе электросварщик должен получит письменное разрешение пожарной охраны предприятия на производство огневых работ а во время работы строго выполнять все требования пожарной охраны, указанные в допуске. Сварочные работы в действующем цехе без допуска пожарной охраны предприятия не разрешаются;

2)   от мастера (прораба) сварщик должен получить инструктаж на рабочем месте

и расписаться в наряде-допуске о получении инструктажа:

3)    следует убедиться что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся веществ, которые могли бы послужить очагом пожара от разлетающихся искр, Особенно тщательно производится осмотр при работе на высоте, так как с высоты искры могут разлетаться на большие расстояния;

4)   выполнение сварочных работ на высоте с лесов, подмостков и люлек разрешается только после проверки этих устройств руководителем работ. Должны приниматься меры против загорания настилов и падения расплавленного металла на работающих внизу людей;

5)    воспламенившееся дерево, опилки, стружки, тряпки засыпаются песком, поливаются водой или пеной углекислого огнетушителя:

6)    при воспламенении барабана с карбидом кальция для тушения огня необходимо пользоваться сжатым азотом или углекислым огнетушителем. Пользоваться водой в этом случае запрещается;

7)    при воспламенении бензина, керосина и других горючих жидкостей тушение пламени производится либо песком или пеной углекислого огнетушителя, либо путем накрывания пламени брезентовым или асбестовым полотном;

8)    вблизи места сварки всегда должна находиться бочка с водой, ведро, ящик с песком, а также ручной огнетушитель;

9)    пожар может возникнуть не фазу, а спустя некоторое время после окончания работ. Поэтому после того, как работа окончена, следует внимательно проверить, не тлеет ли что-нибудь, не пахнет ли дымом с гарью.

Охрана окружающей среды

Общая характеристика загрязнений атмосферы.

Атмосфера всегда содержит в своем составе определенное количество примесей, поступающих в нее от естественных и антропогенных источников.

К числу веществ, выделяемых естественными источниками, относятся:

1)   пыль растительного, вулканического и космического происхождения;

2)   пыль, возникающая при эрозии почвы;

3)   частицы морской соли;

4)   туман, дымы и газы от лесных и степных пожаров;

5)    газы вулканического происхождения;

6)    различные продукты растительного, животного и микробиологического происхождения и др.

Естественные источники загрязнений носят либо распределенный характер, как, например, выпадение космической пыли, либо имеют кратковременный стихийный характер, например лесные и степные пожары, извержения вулканов и т.п. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновым и мало изменяется с течением времени.

Всевозрастающие темпы роста мирового промышленного производства сопровождаются непрерывным ростом абсолютного количества промышленных выбросов. Считается, что приблизительно каждые 10-12 лет объем мирового промышленного производства удваивается, что сопровождается примерно таким же ростом объема вредных выбросов в окружающую среду. Однако по ряду токсических веществ темпы роста выбросов значительно выше.

При проведении сварочных работ в атмосферу попадают токсичные газы и пыль. Ручная электродуговая сварка электродами с покрытиями и сварка в защитных газах плавящимся электродом сопровождается выделением мелкодисперсной пыли. Сварочная пыль на 99% состоит из частиц размером от Юз до 1 мкм, около 1%

пыли имеет размер частиц 1 - 5 мкм, а частиц размером более 5 мкм всего десятые доли процента. Химический состав выделяющихся при сварке загрязнений зависит в основном от состава сварочных материалов (проволоки, покрытий, флюсов) и в меньшей степени от химического состава свариваемых металлов.

Относительно небольшим пылевыделением характеризуется процесс сварки под флюсом, поскольку флюс препятствует непосредственному контакту расплавленного

металла с кислородом воздуха, тормозит процессы окисления и испарения. Однако процессу сварки под флюсом свойственно значительное выделение пыли при засыпке флюса в бункер и при сборе остатков флюса после сварки.

Газовая и плазменная резка металлов сопровождается выделением пыли и вредных газов.

Основные мероприятия по защите окружающей среды

Безотходная технология является наиболее активной формой зашиты окружающей среды от вредного воздействия выбросов промышленных предприятий. Под понятием "безотходная технология" следует понимать комплекс мероприятий в технологических процессах от обработки сырья до использования готовой продукции, в результате чего сокращается до минимума количество вредных выбросов и уменьшается воздействие отходов на окружающую среду до приемлемого уровня. В этот комплекс мероприятий входят:

1)    создание и внедрение новых процессов получения продукции с образованием наименьшего количества отходов;

2)    разработка различных типов бессточных технологических систем и водооборотных циклов на базе способов очистки сточных вод;

3)    разработка систем переработки отходов производства во вторичные материальные ресурсы;

4)   создание территориальнс^промьш1леиных комплексов, имеющих замкнутую структуру материальных потоков сырья и отходов внутри комплекса.

Важная роль в защите окружающей среды отводится мероприятиям по рациональному размещению источников загрязнений. К ним относятся:

1)    вынесение промышленных предприятий из крупных городов и сооружение новых в малонаселенных районах с непригодными и малопригодными для сельскохозяйственного использования землями;

2)    оптимальное расположение промышленных предприятий с учетом

топографии местности и розы ветров,

3)    установление санитарных охранных зон вокруг промышленных предприятий;

4)    рациональная планировка городской застройки, обеспечивающая оптимальные экологические условия для человека и растений.

В охране окружающей среды важную роль играют службы контроля качества окружающей среды призванные вести систематизированные наблюдения за состоянием атмосферы, воды и почв для получения фактических уровней загрязнения окружающей среды. Полученная информация о загрязнениях позволяет быстро выявлять причины повышения концентраций вредных веществ в окружающей среде и активно их устранять.

Защита окружающей среды - это комплексная проблема, требующая усилий ученых многих специальностей.

4.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Атмосфера всегда содержит в своем составе определенное количество примесей, поступающих в нее от естественных и антропогенных источников.

К числу веществ, выделяющих естественных источниками относятся: пыль, растительного вулканического и космического происхождения , пыль, возникающая при эрозии почвы; туман, дымы и газы от лесных и степных пожаров: газы вулканического происхождения, различные продукты растительного животного и микробиологического происхождения и

Естественные источники загрязнений носят либо распределений характер, как, например, выпадение космической пыли, либо имеют кратковременный стихийный характер, например лесные и степные пожары, извержение вулканов и т.п. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками явлений Ароновым мало изменяется с течением времени.

Всевозрастающие темпы роста мирового промышленного производства сопровождающая непрерывным ростом абсолютного количества промышленных выбросов. Считается, что приблизительно каждые 10-12 лет

объем промышленного производства удваивается, что сопровождение  примерно таким ростом объема вредных выбросов в окружающую среду. Однако по ряду веществ темпы роста значительно выше.

При проведении сварочных работ в атмосферу попадает газы и пыль. Ручная электродуговая сварка электродами с покрытиями и сварка, в защитных газах плавящимся электродом сопровождается выделением мелко длеперской пыли. Сварочная пыль 89% состоит гастиу размером от 10 до 1 мм около 1% пыли имеет размер гастиу 1-5 мм, а гастиу размером более 5 мм всего десятой доли процента. Химический состав выделяющихся при сварке, загрязнений зависит в основном от состава сварочных материалов и в меньшей степени от химического состава свариваемых материалов.

Относительно небольших выделением характерно изменяется процесс сварки, поскольку флюс прешггствует непосредственному контакту расплавленного метала с кислорода воздуха /тормозит процессы окисления и испарения. Однако процессы сваривания под флюсом двойственно значительное выделения пыли при засыпки флюса в бункер и при сборке флюса после сварки.

Розовая и плазменная резка металлов сопровождается выделением пыли вредных газов.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важная роль в защите окружающей среды отводят мероприятиям по рациональному размещению источников загрязнений. К ним относят:

1) вынесение промышленных предприятий из крупных городов и сооружение новых малонаселенных районах с непригодными и малопригодными для сельскохозяйственного использования землями.

2) оптимальное расположение промышленных предприятий с учетом томографии местности и розы ветров.

3) установление санитарных охранных зон вокруг промышленных предприятий.

4) рациональная планировка городской застройки обеспечивающей оптимальное экологическое условия деятельности человека и растений.

В охране окружающей среды в первую роль играют службы контроля качества окружающей среды призванные вести, систематизированные наблюдения за состоянием атмосферы, воды и почв для получения фактических уровней загрязнения окружающей среды. Получения информации о загрязнениях позволяет быстро выявить причины повышения

концентрации вредных веществ в окружающей среде и оптимального их устранения.

Защита окружающей среды - это постоянная проблема, требующая усилий многих специальностей.

4.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ НА

УЧАСТКЕ.

Производственные аварии бывают самые разные. Причинами их могут быть стихийные бедствия, а также нарушения технологии производства и правил техники безопасности.

Наиболее типичными последствиями аварий могут быть взрывы, пожары, затопления, завалы шахт и т.д.

Задача каждого рабочего на участке, предприятий знать основные правила поведения при авариях.

К примеру существуют определенные правила и последовательное отключение электроэнергии, остановки транспортирующих веществ, перекрытие сырьевых, паровых и водяных коммуникаций. В аварийной ситуации важной задачей является организация своевременного оповещения от аварии. Каждый рабочий и служащий любого объекта народного хозяйства обязан уметь к примеру вызвать пожарную охрану.

Гражданская оборона – система общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляющих в мирное и военное время в целях защиты населения.

При появлении подозрительных признаков, свидетельствующих о возможной или уже происходящей эктримальной ситуации, катастрофических погодных условий все сотрудники предприятий должны выполнить следующее:

- оповестить руководство завода и сотрудников;

- отключить энергообеспечение;

- организовать эвакуацию сотрудников;

- в случае распространения сильнодействующих ядовитых веществ закрыть окна, двери и организовать получения средств индивидуальной завиты.

Заключение

При разработке курсового проекта были применены все теоретические и практические знания об специальности «Сварочного производства».

Получив задание на разработку технологии изготовления корпуса диффузора компрессора турбин. Я рассчитал наиболее, экономически выгодный способ изготовления.

По характеристике конструкции я подобрал наиболее рациональный способ сварки, подобрал оборудование и сварочные материалы, рассчитал параметры режимов сварки, а также разработал технологию и порядок проведения сборки и сварки.

Я подобрал приспособленные для сборки и сварки данной конструкции,    которое помогло улучшить качество сборки и сварки снизить трудоёмкость изготовления.

Таким образом, я считаю возможным предложить использовать разработанную мной технологию на производстве при изготовлении корпуса диффузора компрессора турбин.

Список использованных источников

1. Альбом оборудования заготовительных работ в производстве сварных конструкций     - М.: Высшая школа, 1977.

2. В.И. Анурьев.    Справочник    конструктора – машиностроителя,    т. 1- М. Машиностроение.-1978.

3. АЛ. Акулов, Г.А. Бельчук, В.П. Демянцевич. Технология и оборудование сварки плавлением - М. Машиностроение, 1977.

4. М.М. Брейтман, Л.П. Шебеко. Экономика и организация, планирование сварочного производства. М.Машиностроение, 1979.

5. А.Д. Гитлевич, А.А. Эпингоф. Механизация и автоматизация сварочного производства. М. Машиностроение, 1972.

6. А.Д Гитлевич, А.Д. Животинский, Д.Ф. Жмакин. Техническое нормирование технологических процессов в сварочных цехах. Л.: Ленинградское отд. Машиностроение, 1962.

7. А.Ф.Горбацевич, В.А. Шкред. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Минск: Высшая школа, 1983.

8. С.И. Думов. Технология электрической    сварки    плавлением. М. Машиностроение, 1987.

9. С.И. Думов. Оборудование и технология сварки. Руководство для курсового проектирования. М. Машиностроение, 1965.

10. В.Н. Журавлев, О.Н. Николаева. Машиностроительные стали: Справочник. -М.: Машиностроение, 1981.

11. А.М. Красовский. Основы проектирования сварочных цехов. - М.:. Машиностроение, 1980.

12. В.В. Лемпицкий, И.П. ТИулаев, И.С. Тришевский. Сортовые профили проката:

Справочник. М.: Металлургия, 1981.

13. Общетехнический справочник  под ред. И. Скороходова. - М.: Машиностроение, 1982.