| Содержание Введение 1. Общая часть 1.1. Характеристика заданной сварной конструкции 1.2. Обоснование выбора марки стали сварной конструкции 1.3. Технические условия на прокат, заготовки и детали 1.4. Технические условия на сборку 1.5. Технические условия на сварку 1.6. Технические условия на сварочные материалы 1.7. Технические условия на контроль 2. Технологическая часть 2.1.Выбор методов получения заготовок 2.2. Выбор способа сборки 2.3. Выбор и технико – экономическая обоснование способа сварки 2.4. Последовательность сборочно – сварочных операций 2.5. Выбор сварочных материалов 2.6. Выбор рода тока и полярности 2.7. выбор и расчет режимов сварки 2.8. Выбор и проектирование сборочно – сварочных приспособлений и оборудования 2.9. Выбор сварочного оборудования 2.10. Выбор методов контроля заданной сварной конструкции 3. Организационная часть 3.1. Определение норм времени на сборочно сварочные работы 3.2. Определение расхода сварочных материалов 3.3. Основные мероприятия по технике безопасности противопожарные мероприятия и промсанитария Список использованных источников Приложение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Введение В настоящее время сварка является одним из ведущих технологических процессов, который позволяет соединять однородные и разнородные металлы и их сплавы, металлы с керамикой и стеклом, а также пластмассы. Разработаны и внедрены в производства сварочных конструкций из специальных сталей, цветных и тугоплавких металлов следующие способы сварки: электроннолучевая, дуговая вакууме, плазменной струей, ультразвуковая и др. В последнее время для сварки начали применять оптические квантовые генераторы – лазеры. Большое внимание уделяют разработке и совершенствованию способов сварки материала в твердом состоянии без расплавления: холодной, диффузионной, термокомпрессионной, взрывом и др. Сварка является экономически выгодным, высокопроизводительным и в значительной степени механизированным технологическим процессам. Сварку широко применяют практически во всех отраслях машиностроениях строительной промышленностью. Сварку используют в судостроении, при строительстве домен, резервуаров для хранения жидкостей и газов, в транспортном машиностроении при изготовлении цистерн и вагонов, в энергомашиностроении при производстве котлов, и гидравлических турбин и др. Внедрение сварки в процесс изготовления новых изделий часто связано с заменой листовых и кованых конструкций на прокатно – сварные или комбинированные. Такая замена является экономически целесообразной, особенно если конструкция имеет сложную геометрическую форму, а также при единичном и мелкосерийном производстве. Применение сварки в таких случаях приводит к экономии металла, сокращению трудоемкости, снижению себестоимости и улучшений условий труда. Я считаю сварку самым перспективным, единственно возможным способом создания монолитных неразъемных соединений, из конструкционных материалов и одним из лучших способов получения заготовок, максимально приближенных к форме и размером готовой детали или конструкции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| 1. Общая часть - 1.1. Характеристика заданной сварной конструкции. Корпус насоса, предназначенного для перекачивания свежих нефтепродуктов состаит из: Позиция 1: корпус – 1 шт. Позиция 2: патрубок – 2 шт. Позиция 3: фланец – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| - 1.2. Обоснование выбора марки стали сварной конструкции. Сталь 20 назначении – без термообработки или нормализации- патрубки, штуцера, вилки. Боты, фланцы корпуса опаратов и другие детали из кипящей стали работающие от 209 до 425℃ Вид наплавки сотовой прокат в том числе фассоный ГОСТ 2590-71; ГОСТ 2879-69; ГОСТ 19772-74; ГОСТ 19771-74; ГОСТ 8278-75; ГОСТ 8281-80; ГОСТ 8288-83. Трубы : ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-76. Лист толстый: ГОСТ 19903-74; ГОСТ 4040-71 ; ГОСТ 1977-81. Температура ковки от 1280 до конца 750, охлаждение на воздухе. Свариемости без ограничений. Химический состав %: Таблица 1 Сталь; С; Si; Mn; Cr; S; P; Cu; Ni; As. 20; 0.17-0.24; 0.05-0.17; 0.35-0.654; Не более. 0,25; 0,04; 0,035; 0,25; 0,25; 0,08. Механические свойства. Таблица 2 ГОСТ; Состояние наплавки; δ3мПа; δ5; φ; ИВ не более. 10702-78; Сталь калиброванная специальное поле отписольное и оп; 390-490 345-440 490; - - 7; 50 50 45; 163 163 197. 1577-81; Нормализационная или горячекатаная; 380; 27; 55; -. 4041-71; Термообработка 1-2 категории; 345-490; 28; -; 127. 1.3. Технические условия на прокат, заготовки и детали. Настоящие технологические условия распространяются прокат выпускаемое по ГОСТ 7350-77. Прокат изготовляется по технической документации. Размеры, придельные отклонения и платность должна соответствовать ГОСТ 7350-77. Листы обрезаются со всех сторон на образных кромках недолжно быть расслоений и трещин видимых невооруженным глазом. Не допускаются деформации превышающие половину предельного отклонения по ширине листа. Поверхность проката должна быть без загрязнений. Листы упаковываются в пачки, которые обезжириваются листами из мягкой стали и упаковываются в металлические или деревянные коробки на каждой точке крепится методическая бирка с указанием завода изготовителя. Марки стали и ее |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Основные характеристики. Хранить исключающих попадания Влаги. Технические условия на заготовку детали. Настоящие технические условия распространяются на стальные заготовки, вырезаемые механической или термической резкой. Заготовку на деталь нужно проводить согласно технологии. Номинальный размер заготовки должно быть соответствовать чертежу. Допускается припуск на механическую обработку и зачистку не белее 2 мм. Не допускаются загрязнения на кромках заготовок при механической резке. В случае обнаружения зачистить нужно их шлифовальной машинкой. Кромки заготовок вырезаются термической резкой, должны быть защищены от наплывов и шлака. После заготовки подвергаются правке в том случае, если при резке они получили большые деформации. 1.4. Технические условия на подготовку кромок под сварку. Подготовку кромок под сварку и сборку должны осуществляться по рабочим чертежам и механическому процессу разработано заводом изготовителем соответствующей требованию ГОСТов и ОСТов обработки кромок по сварку производят механическим способом или термической резкой. Припуск на механическую обработку или шлифовку мам реку дона быть детальным для полного удаления всех неровностей. Кромки и применяющие к ним поверхностям должны быть зачищены с 2-х сторон на ширину не мене 20 мм. После зачистки проводят обезжиривание сварных кромки растворителем уайтспиритом или Ацетоном. Технические условия на сборку Закрепление деталей производится прихватками, выполняемыми электродами или проволокой соответствующих марок, для сварки данного металла. Перед прихваткой нужно проверять правильность зазора между кромками в соответствии с требованиями чертежа. Длина прихватки составляет (2-5) площади, но не более 100 мм. Шаг прихватки (10-40) площади, но не более 500 мм. Прихватки нужно располагать со стороны, противоположной выполнению первого прохода, после чего их очищают от шлака и проверяют на отсутствие дефектов внешним осмотром. Сборку под сварку нужно сдать ОТК, после принятия, которым конструкцию транспортируют к месту сварки. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| 1.5. Технические условия на сварку. Сварку корпуса необходимо проводить по технологическому процессу в соответствии с ГОСТ 14771-76. Сварочные работы при изготовлении корпуса должны выполняться в закрытых помещениях при t не ниже 0 С. Сварочные работы на открытых площадках разрешается производить при t , указанной в отраслевых стандартах на изделие из соответствующих материалов. Размеры сварочных швов должны соответствовать для сварки технологических деталей по ГОСТ 14771-76. Не допускается отклонение размеров шва от заданных параметров. Сварные швы должны быть плотными, прочными, без трещин и шлаковых включений. Усиление швов не должно превышать +- 2 мм. В случае обнаружения дефектов участок шва нужно выбрать и заварить вновь ручной аргонодуговой сваркой. К выполнению сварочных работ допускаются рабочие, имеющие квалификацию сварщика и прошедшие практические испытания по программе завода изготовителя. К выполнению сварочных работ допускаются сварщики первого уровня, аттестованные по правилам ПБ – 03 – 273 – 99 . Околошовная зона должна быть зачищена от окисления. После выполнения сварного шва сварщик дожжен проверить свое изделие на расстоянии не менее 20-25 мм . Фамилию и индекс клейма сварки заносят в журнал сварных работ. Готовые изделия сварки нужно сдать 80 ТК. 1.6. Технические условия на сварочные материалы. Технические условия на сварочную проволоку. Настоящие технические условия распространяются на сварочную проволоку по ГОСТУ 2246-70. Диаметр проволоки и предельное отклонение должны соответствовать ГОСТУ 2246-70. Овальность проволоки не должна превышать половины предельного отклонения от диаметра. Проволока изготовлена из стали химический состав которой указан в ( таблице № 3 пункта (2.4.)) Проволока в бухтах массой до 80 кг. На каждой бухте крепиться металлическая бирка с указанием завода изготовителя, условного обозначения проволоки, номера партии и клейма технического контроля. Транспортировать и хранить проволоку следует в условиях, исключающих ее ржавления, механические повреждения и загрязнения. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Завод изготовителя при отпуске углерода должен проверять степень частоты газа и содержания в нем водяных паров в каждом баллоне. Каждых баллонов применение должно осуществляться в соответствии с правилами техники безопасности. Прихватки нужно располагать со стороны противоположной выполнению первого прохода, после этого их очищают от шлака и проверяют на дефекты. Сборку под сварку нужно сдать ОТК. 1.7. Технические условия на контроль и приемку готовой сварной конструкции. Контроль качества сварных швов необходимо производить внешним осмотром и измерением. Норма оценки качества сварных швов должна выполняться согласно ОСТ 26.291- 94 Размеры и геометрическую форму конструкции следует контролировать согласно чертежу. Подрезы на основном металле допускаются глубиной не более 0,5 мм. При большой глубине и протяженность и подвесов их нужно зачистить и заварить вновь. Не допускаются прожоги, трещины, не провары корня шва и шлаковые включения как групповые, так и одиночные. Все сварные швы должны, очищены от шлаков. Принятую конструкцию нужно проверить на наличие маркировки в месте, указанном на чертеже. Технические условия на приемку конструкции. Корпус должен соответствовать и быть принятым отделом ОТК предприятия изготовителя. Отдел ОТК должен проверять материалы и комплектующие изделия на соответствие требованиям настоящего стандарта и технических условий. Корпус Влагоотделитель. На предприятии изготовитель должен подвергаться предусмотренным испытаниям, которые включили в себя проверки: - прочности, герметичности; - габаритных размеров; - качества сварных швов; - качества поверхности; - комплектность сопровождающей документации; - маркировка; - консервация; - упаковка. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 2. Технологическая часть 2.1. Выбор методов получения заготовок Выбор метода получения заготовок имеет цель установить рациональные способы и последовательность рабочих операций по изготовления деталей. От степени совершенства методов получения заготовок в значительной степени зависит расход металла, по количество операций и их трудоемкость, себестоимости процесса изготовления деталей и изделий в целом. Схема технологического процесса заготовительных операций корпуса «Насоса» приведена в таблице. Таблица 3. Номер операц.; Наименование и содержание операции; Оборудования; Приспособления, инструменты средства ТБ. 005; Комплектовочная; Плитный настил; Рукавицы 5628 ГОСТ 12.4.002-74. 010; Контрольная; Плитный настил; Рулетка Р-20 ГОСТ 7502-89 Линейка-50 ГОСТ 427-74 Рукавицы 5628 ГОСТ 12.4.002-74. 015; Разметочная; Плитный настил; Чертилка 19.5171.004 Рулетка Р-20 ГОСТ 7502-89 Линейка-50 ГОСТ 427-74. 020; Контроль разметки; Плитный настил; Штангенциркуль Шц-1-12-010-1 ГОСТ 166-73 Рулетка Р-20 ГОСТ 7502-89 Линейка-50 ГОСТ 427-74. 025; Механическая обработка кромок; Кромко-строгательный станок; Очки 3412-БС-4 ГОСТ 12.4.013-85 Шлиф машинка ИП-201 ГОСТ 12634-80 Рукавицы 5628 ГОСТ 12.4.002-74. 030; Механическая резка; Листовые ножницы с наклонным ножом; Шлиф машинка ИП-201 ГОСТ 12634-80 Шлифовальный круг ПП 643 ГОСТ 23182-78 Респиратор ШБ-1 Рукавицы 5628 ГОСТ 12.4.002-74. 035; Контроль резки; Плиточный настил; Рулетка Р-20 ГОСТ 7502-89 Угольник УП-1-400. 040; Вырезка отверстия; Листовыми высеченными ножницами; Рукавицы 5628 ГОСТ 12.4.002-74 Очки 3412-БС-4 ГОСТ. 045; Гибка; На роликогибочный установок; Рукавицы 5628 ГОСТ 12.4.002-74 Очки 3412-БС-4 ГОСТ. 050; Штамповка; Универсальный гидравлический пресс; Рукавицы 5628 ГОСТ 12.4.002-74 Очки 3412-БС-4 ГОСТ. 055; Механическая очистка; Плитный настил; Шлиф машинка ИП-201 ГОСТ 12634-80 Шлифовальный круг ПП 643 ГОСТ 23182-78 Рукавицы 5628 ГОСТ 12.4.002-74 Очки 3412-БС-4 ГОСТ. 060; Контрольная; Плитный настил; Рулетка Р-20 ГОСТ 7502-89 Линейка-50 ГОСТ 427-74. |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 2.2. Выбор способа сборки. Зависимости от типа производства оснащенности сборочного цеха сборки может производиться на одном неподвижном месте, к которому подаются все узлы и детали. Возможна сборка при перемещении изделия с одного рабочего места к другому, когда на каждом рабочем месте выполняется определенная функция с каждой деталью или узлом. Исходя из этого существуют два способа сборки: - Сборка из отдельных деталей методом наращивания - Сборка поузловая т.е. сначала собирают узлы конструкции, а затем соединяют воедино. Поузловая сборка более рациональна, т.к. позволяет специализировать рабочие мета, широко применять приспособления и увеличить производительность сборки в целом. При сборке главное – обеспечить точное взаимное расположение собираемых деталей и их закрепления. Превышение кромки одного элемента над другим допускаемая ко всей длине шва не более 4 мм. Прихватки выполняются ручной дуговой сваркой покрытыми электродами. Площадь сечения прихватки не должны превышать 23 площади сечения шва. Длинна призватки 4-10 мм расстояние между прихватками выбирают в зависимости от протяженности шва. Прихватки нужно выполнять с полным проваром корня шва проволокой тойже марки что и основные швы. Для данной конструкции я предлагаю использовать метод наращивания. Таким образом, качественное выполнение сборки гарантирует получение качественной сварной конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 2.3. Выбор и техника – экономическое обоснование Для экономического сравнения и выбора оптимального способа сварки необходимо произвести расчет стоимости сварочных материалов, сварочного оборудования при РДС. Для того чтобы посчитать стоимость сварочных материалов необходимо произвести расчет количество электродов, проволоки, газа которые затрачены на сварку одного погонного метра шва. Для определения расхода сварочных материалов нужно найти массу наплавленного металла, которую можно определить рассчитав площадь поперечного сечения. - Определить площадь поперечного сечения шва, выполненного РДС Для этого определим площадь сечения геометрических фигур вписанных в сварочный шов Fн=К2+0,75; FН =42+0,75=17 мм2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 2. Определим расход электродов на один погонный метр шва по формуле: mэл=mн×Кр mн - масса наплавленного металла; Кр- коэффициент учитывающий потери на угар и разбрызгивание = 1.6 mн=Fн*γ*10-3где; γ- площадь метала шва = 0.0078 мм mн=29*0,0078=0.3 кг mэл=0.3*1,6=0.5 к 3. Определим себестоимость сварки одного погонного метра шва выполненного электродом марки УОНИ 1355 диаметром электродов 3 – 4 мм стимость элеетродов за 1 кг = 50 рублей. Стоимость электродов вычислим по формуле Сэл=mэл*Цэл ; где Цэл - цена электродов, руб. Сэл=0.5*50=25 руб 4. Определим заработную плату сварщика, 6 разряда, выполняющего 1 погонный метр шва если почасовая ставка его составляет 170 рубчас . Определим норму штучного времени по нормативам ОАО «Энергомаш» Тш=30 мин Зо=Ст*Тш60 Ст - часовая ставка, руб Зо=170*3060=85 руб 5. Для выполнения РДС используем выпрямитель ВД-306 стоимостью которого составляет 25 тысяч рублей Определим удельную стоимость оборудования, отнесенную к 1 погонному метру шва. Для этого сначала определим производительность сварки для РДС по формуле |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| П= Фд*Ки*60ТШ Фд - годовой фонд времени работы оборудования Фд =3975 часов, Ки - коэффициент использования поста – 0.8 П=3975*0.8*6030=6360 руб 6. Определим удельную стоимость оборудования по формуле Соб.уд.=Соб*1.22П Где ; Соб – стоимость выпримителя; Соб.уд.=25000*1.226360=4.5 7. Определим нормы амортизационных отчислений и расходы на текущий ремонт сварочного оборудования отнесенные к одному погонному метру шва по формуле: Ам+Тр=34.2%+10%100%*Соб.уд.=0.44*Соб.уд. Ам+Тр=0.44*4.5=2 руб 8. Определим расход электроэнергии при РДС на постоянном токе, когда согласно нормативам расход составляет 5-6 кВТ/час на 1 кг наплавленного металла Тогда стоимость электроэнергии, расходуемой на один погонный метр шва при стоимости 1 кВТ – 3.5 руб определим по формуле: Сэ=mн×W×Ц;где W – расход электроэнергии, кВт/час Ц – цена 1 кВт/час Сэ=0,3*5*3,5=5,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 2.4. Последовательность сборочно- сварочных операций. При изготовлении сварных конструкций сборко-сварные операции выполняются в различной последовательности. Самым рациональным способом для сборки и сварки «Насоса» является сборка и сварка узлов и поузловая на разных сборочно- сварочных участков, а затем выполняется полная сборка и сварка конструкции на одном месте. Технологический процесс сборки и сварки представлен в таблице Таблица Номер операции; Наименование и содержание операции; оборудование; Приспособления, инструменты, средства ТБ. 005; Комплектовочная; Плитный настил; Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4.628 – 76. 010; Сборка. Собрать патрубок с фланцем; Плитный настил; Рулетка Р – 20 ГОСТ 7502 – 89 Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4.628 – 76 Штангенциркуль ШЦ 1 – 125 – 0 ГОСТ 166 – 89 Угольник УЛП – 1 – 400 ГОСТ 3749 - 77. 015; Контрольная; Плитный настил; Рулетка Р – 20 ГОСТ 7502 – 89 Угольник УЛП – 1 – 400 ГОСТ 3749 - 77 Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4.628 – 76. 020; Контрольная. Проверить качество выполнения прихваток; Плитный настил; Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4.628 – 76 Лупа ЛП – 7 ГОСТ 25ю76.06 – 83 Щуп М4М2 ГОСТ 882 – 75 Набор шаблонов 19.4142.071.000. 030; Слесарная. Зачистить прихватки от брызг и шлака; Плитный настил; Шлифовальная машина ИП – 201 ГОСТ 12634 – 80 Респиратор ШБ – 1 ГОСТ 12.4.628 – 76 Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4.628 – 76. 040; Установочная. Прихваченные детали установить на ролико профильный стенд; Плитный настил, кран мостовой грузоподъемность 10 тн.; Рукавицы Б 628 ГОСТ 12.4.628 – 76 Стропы 943 – 06 Каска. 050; Контрольная. Проконтролировать качество сварных швов УЗК; Плитный настил; Дефектоскоп УДЦ – 100. 060; Маркировка. Нанести клеймо сварщика согласно сборочному чертежу; Плитный настил; Клеймо ВК3 – Х4Н12 ГОСТ 25726 – 83 Молоток ГОСТ 2310 - 77. |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 2.5. Выбор сварочных материалов. В соответмвии с принятым способом сварки нормативных документов в соответствии с правами на изготовление с учетом марки свариваемой стали производится выбор свариваемых материалов. 1) Свариваемого материала 2) С учетом требуемых сварных соединений 3) Марки свариваемых сталей Сталь 20 назначение – без термообработки или поле нормализации, патрубки, штуцера, вилки, болты, фланцы, корпуса, и другие детали работающих от 20° до 425 ℃ Т.к. данная сталь обладает хорошей свариваемостью и может сваривается без ограничений РДС, АСФ под флюсом и газовой защитной ее можно использовать для изготовления конструкций. Настоящие технические условия распространяются на сварочную проволоку по ГОСТ 2246-70. Диаметр проволоки и предельное отклонение должно соответствовать ГОСТ 2246-70. 2.6. Выбор рода и полярность тока. При сварке используют как переменный так и постоянный ток. Переменный ток дешевле, но постоянный ток имеет преимущество в том, что дуга горит устойчивее и существует возможность регулировать глубину проплавления, геометрия шва и качество сварного соединения, изменяя полярность тока. То при сварке преимущественно используют постоянный ток, т.к. это позволяет получить качественное сварное соединение. Полуавтоматическая сварка в среде СО2 проводится на постоянном токе обратной полярности, это необходимо для того, чтобы уменьшить разбрызгивание кроме того на обратной полярности считается количество окислов склонности шва к образованию пор. При питании дуги от источников постоянного тока тепловые процессы в дуге протекают стабильно и уменьшение электропроводимости столба дуги не происходит т.к. напряжение на дуговой промежутке не изменяет полярность. Поэтому сварку лучше проводить от источников постоянного тока. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 2.8. Экономическое обоснование способа сварки. Выбор не более целесообразного способа сварки из числа возможных из числа, для заданной сварки конструкции или операции. Разработка технологичесого процесса производится на основе их экономического сравнения. Что принимает полуавтоматических и автомотических способов сварки по сравнению с ручным приводит к повышению производительности и сокращению трудоемкости и время сварки. Стоимость сварки 1 погонного метра шва по следующим статьям: - стоимость сварочных материалов - прямая заработная плата - стоимость расходуемой при сварке электроэнергии - амортизационные отчисления и расхды на текущий ремонт сварочного оборудования. Сравнение стоимости одного погонного метра шва при РДС полуавтомата приводится в пункте 2.3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 2.10. Выбор методов контроля заданной сварной конструкции. Для контроля корпуса согласно ПБ 10 – 115 – 96 и степени ответственности сварной конструкции следует применять следующие методы контроля: 1. Внешний осмотр и измерение 2. РГД ' 3. УЗК 4. Гидравлические испытания Внешний осмотр и измерение Этому виду контроля подвергается как сварной шов, так и зона прилегающая к нему основного металла, на расстоянии не менее 20 мм от границ шва. Осмотр производится по всей их протяженности с двух сторон. Внешний осмотр проводится для выявления следующих дефектов: 1) трещин 2) наплывов и подрезов 3) пор и шлаковых включений 4) перелома осей соединенных деталей 5) кратеров 6) западания между валиками 7) несоответствие формы размеров шва 8) не проваров При внешнем осмотре, так же проверяется качество подготовки поверхности швов под сварку и около шовной для проведения последующих контрольных операций, правильности маркировки и клеймения. Контроль внешним осмотром производится в соответствии с требованиями Правил Контроля ПБ 10-115-96, технического процесса. Внешний осмотр производится невооруженным глазом, а в сомнительных местах с помощью лупы 4 – 7 кратного увеличения, после качественной очистки швов от брызг и других загрязнений. Радиографический контроль Этот вид контроля предназначен для выявления в сварном шве и околошовной зоне трещин, не проваров, пор, шлаковых включений, то есть для выявления внутренних дефектов. Просвечивание сварных соединений производится, как правило, через одну стенку, за исключением тех случаев, когда этот технически невозможно. Принцип просвечивания рентгеновыми или гамма лучами, основан на изменении интенсивности их воздействия на рентгеновскую плену. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Дефекты места пропускают лучи с меньшим поглощением чем сплошной металл. После появления на плаке, хорошо видны очертания дефектов шва. Для проведения радиографического контроля используется пленка Д – 4 – Д – 7, держатели кассет и линейные ускорители. Ультразвуковой контроль Этот вид контроля основан на способности ультразвуковых волн, отражаться от поверхности раздела сред. В дефектоскопах применяется пьезоэлектрический способ получения ультразвуковых волн. Этот метод контроля предназначен для выявления в сварных швах и околошовной зоне внутренних дефектов: трещин, не проваров, шлаковых включений, газовых пор. При УЗК используется дефектоскоп USМ – 2МТ и преобразователь B28W, WB35N2. Гидравлические испытания Этим способом проверяют на прочность и плотность сварных соединений, конструкций работающих при изгибающим давлении. Испытания осуществляется тремя способами: 1) Гидравлическим давлением 2) Наливом воды 3) Поливом воды При испытании гидравлическим давлением, в испытываемом изделии после наполнения жидкости превышающей в полтора, два раза работающее давление. После выдержки в течении 5-6 минут околошовную зону простукивают молотком ; крупным бойком и швы осматривают с целью течи, капель и запотевания. Эти способы применяют для сосудов или изделий работающих под давлением. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 3. Организационная часть. 3.1. Определение норм времени на сборочно сварочные работы. Продолжительность времени сборки узлов под сварку зависит от характера и конструктивной сложности узла, его веса и размеров, количества собираемых деталей, а также применяемых при сборке приспособлений и инструмента. Норма времени на сборку металлоконструкции под сварку состоит из подготовительно- заключительного, основного и вспомогательного времени на организационно- техническое обслуживание рабочего места, отдых и естественные надобности. Подготовительно-заключительное время включает время, затрачиваемое рабочим на получение производственного задания, указания и инструктажа мастера, ознакомление с работой, получение и сдачу инструмента и приспособлений, и сдачу работы. Основное время- это время сборки металлоконструкций под сварку, в течении которого происходит координация, соединение и крепление входящих в изделие деталей и узлов. Вспомогательное время затрачивается на доставку деталей и узлов к месту сборки, проверку их качества, измерения, разметку места установки деталей и узлов, зачистку собираемых кромок деталей и значительную правку деталей в процессе сборки, кантовку узлов и деталей. Время на организационно-техническое обслуживание рабочего места и отдых и естественные надобности включает время на раскладку и уборку инструмента, под наладку и настройку приспособления, сборочных стендов, подсоединение сварочного кабеля, присоединение пневмоинструмента к воздухопроводу, уборку рабочего места, содержание в чистоте и порядке. Норма времени на сборку металлоконструкций под сварку может быть рассчитана как сумма затрат времени на выполнение отдельных укрупненных переходов. Для этого все операции технологического процесса сборки и сварки заданной сварной конструкции разделяются на укрупненные комплексы приемов по установке и креплению отдельных деталей, узлов, из которых собирается металлоконструкция. В комплексы объединяются приемы работы по подаче деталей к месту сборки, по их проверке и примерам, по разметке мест установки деталей, а также установке и соединению с другими деталями собираемого узла. Нормативы времени' на установку деталей и узлов при сборке конструкции, прихватку дуговой сваркой, крепление деталей, а также кантовку узлов в процессе сборки определяются по соответствующим таблицам "Общемашиностроительный норматив времени на слесарно-сборочные работы при сборке металлоконструкций под сварку". Поэтому расчет нормы времени на сборку металлоконструкции сварку производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Тшк = Σ Туст + Σ Тпов + Σ Тприх + IΣ Ткреп + Tn3n мин. (28), где Yj Туст, Yj Ткр – штучное время, взятое из нормативных карт на выполнение отдельных укрупненных переходов сборочных работ, мин.; Тn з – подготовительно-заключительное время на партию узлов, мин.; n– количество узлов в партии (6, 29). Определение норм времени на сварочные работы Основными факторами, определяющими продолжительность электродуговой сварки, являются: тип и пространственное положение шва, характер подготовки кромок, толщина свариваемых деталей, число слоев и длина шва, сила и род тока, способ сварки (ручная, полуавтоматическая или автоматическая сварка). Нормированием сварочных работ предусматривается определение, всех составляющих норм времени: - подготовительно-заключительного; - основного; - вспомогательного; - времени обслуживания рабочего места; -времени на отдых и личные надобности. Подготовительно-заключительное время при ручной, полуавтоматической и автоматической сварке включает затраты времени на получение производственного задания и сварочных материалов, на инструктаж и ознакомление с работой, на получение и сдачу инструмента и приспособлений, на поставку приспособлений и настройку сварочного оборудования на заданный режим и опробование режима на планках, сдачу работы. Основное время при сварке - это время горения дуги. Вспомогательное время при сварке складывается из времени, зависящего от длины шва, времени, зависящего от изделия и времени, зависящего от типа оборудования. Вспомогательное время Т6Ш, зависящее от длины шва, включает затраты времени на зачистку кромок перед сварой, на зачистку шва от шлака и брызг после каждого прохода, сбора флюса со шва, осмотр, промеры и клеймение шва, смену электродов или кассет с проволокой, переходы сварщика к началу шва при многопроходной сварке. Вспомогательное время, связанное с изделием. Тви - это время на установку изделия под сварку и снятие после сварки, на повороты (кантовку) изделия в процессе сварки. Вспомогательное время, связанное с оборудованием |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Твс - это время на подготовку, поджатие и спускание флюсовой подушки или медной подкладки под стык, на установку и снятие токопровода, направляющего пути для электрода или трактора на изделие, на установку и начало шва горелки и отключение установки для сварки, на установку автомата и начале шва. Время обслуживания рабочего места включает затраты времени на раскладку и уборку инструмента, включение, регулирование и выключение источника тока и токопровода, инструктаж мастера в процессе работы, подготовку автомата или полуавтомата к работе и уборку в конце смены, установление мелких неполадок и обеспечение исправного состояния оборудования, уборку рабочего места. Время на обслуживание рабочего места и время на отдых и личные надобности при ручной, полуавтоматической и автоматической сварке выражается в процентах от оперативного времени в зависимости от условий выполнения сварки. Оперативным временем сварки считается сумма основного и вспомогательного времени. Расчет штучного времени, полуавтоматической и автоматической сварки производится по формулам: - для единичного и мелкосерийного производства: Тш = [ ( То + Твш ) × Lш + Твн ] × К1, мин. (29). - для серийного и крупносерийного производства: Тш = [ ( То + Твш ) × Lш + Твн ] × К2, мин. (30). где Т0 – основное время сварки одного погонного метра шва, мин: Тви – вспомогательное время на один погонный метр шва, зависящее от длины шва, мин; /ш – длина шва, м; Тви – вспомогательное время, связанное с изделием, мин; Тво – вспомогательное время, связанное с оборудованием, мин; К2 – коэффициенты к оперативному времени, учитывающие время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, а также подготовительно-заключительное время; К2 – коэффициент для серийного и крупносерийного производства, учитывающий более высокую производительность труда по сравнению с единичным производством. Примечание: так как в норму штучного времени сварки включено подготовительно-заключительное время, то для серийного и крупносерийного производства оно является нормой штучно-калькуляционного времени. Основное время сварки одного погонного метра однопроходного шва определяется по формулам: - для ручной и полуавтоматической сварки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| То = 60 ×Т1αн × Iсв мин. (31). - для автоматической уварки То = 60 Vсв мин. (32). где Vсв – масса наплавленного металла на один погонный метр. З.2. Определение расхода сварочных материалов. Для определения расходов проволоки. Аргона необходимо узнать расход этих материалов на 1 погонный метр шва. Расход материалов был определён в пункте 2.3. Для определения расхода вышеперечисленных материалов на все изделия необходимо определить протяжённость всех швов согласно чертежу. Для определения норм расхода сварочных материалов используем данные технологического процесса, выполненного заводом изготовителем (примерный расход приведён в пункте 2.3). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 3.3. Основные мероприятия по технике безопасности противопожарные мероприятия и промсанитария. Организация технического контроля на участке Технический контроль – это проверка соответствия продукции или процесса, от которого зависит качество продукции, установленным техническим требованиям. В машиностроении он представляет собой совокупность контрольных операций, выполняемых на всех стадиях производства от контроля качества поступающих на предприятие материалов, полуфабрикатов, комплектующих приборов и изделий до выпуска готовых изделий. Технический контроль является неотъемлемой частью производственного процесса, он выполняется различными службами предприятия в зависимости от объекта контроля, но контролируется качество готовой продукции и полуфабриката отделом технического контроля (ОТК). Основной задачей технического контроля на предприятии является своевременное получение полной и достоверной информации о качестве продукции и состоянии технического процесса с целью предупреждения неполадок и отклонений, которые могут привести к нарушениям требований ГОСТов, ТУ и др. Технический контроль призван обеспечивать требуемую настроенность процесса и поддерживать его стабильность, т.е. устойчивую повторяемость каждой операции в предусмотренных технологических режимах, нормах и условиях. Конкретные мероприятия по технике безопасности промышленной санитарии и противопожарной технике. Мероприятия по технике безопасности. В условиях правильно организованного производства, при соблюдении техники безопасности и санитарно-гигиенических условий труда ни один вид сварки не является особо вредным и опасным технологическим процессом. Однако при несоблюдении правил техники безопасности и санитарии возможны следующие виды травм: 1) поражение электрическим током; 2) поражение слизистых оболочек глаз от ультрафиолетовой радиации электросварочной дуги; 3) композиционные средства; 4) фактор создания оптимальных условий для зрительной работы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Средства информации, ориентации и сигнализации Широкое применение получила трехцветное решение интерьера. Различают цвета холодные, теплые, успокаивающие, раздражающие. В охране труда цвета широко используются в качестве закодированного носителя информации об опасности. ГОСТ 12.4.026 – 76* устанавливает следующие сигнальные цвета и их значение: 1) красный - запрещение, непосредственная опасность, 2) желтый - предупреждение возможной опасности; 3) зеленый - предписание, безопасность; 4) синий - указание, информация. Этим же стандартом установлены знаки безопасности: 1) запрещающие знаки (белый круг с красной каймой); 2) предупреждающие знаки (треугольник желтого цвета); 3) предписывающие знаки (белый квадрат с синей каймой), 4) указательные знаки (белый квадрат с фиолетовой рамкой и красной надписью). Основными требованиями к рабочему месту являются: 1) экономические, техническая вооруженность труда, наиболее полное использование оборудования, рациональная организация рабочего места, оптимальная технология, устранение и уменьшение ненужных затрат рабочего времени, строгая регламентация темпа и ритма работы; 2) рабочее место является основным звеном производственной структуры предприятия, поэтому очень важно, чтобы оно было рационально организованно. Рациональная организация рабочего места включает в себя его планировку, оснащение и обслуживание. Существуют типовые схемы организации рабочих мест: 1) эргономические - соответствие рабочего места с физиологическими возможностями человека, рациональный режим труда и отдыха, профессиональный отбор; 2) психофизические - соответствие возможности восприятия, памяти и мышления; 3) антропометрические - соответствие орудий труда размерам, форме и массе тела человека; 4) санитарно-гигиенические. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Санитарно-гигиенические требования к производственным зданиям, помещениям и рабочим местам. Размещение производственных зданий. Проектирование новых и реконструирование промышленных зданий проводят в соответствии с требованием санитарных норм СН 245 - 71. В соответствии с ними здания располагают с учетом господствующих ветров, рельефа местности. Предприятия, имеющие вредные производственные факторы отделяют от жилой застройки санитарно защитными зонами 50 - 1000м. При размещении производственных зданий выделяют производственные цеха, вспомогательные помещения, склады сырой и готовой продукции, энергетические устройства, деревообрабатывающие цеха, горячие цеха, общезаводские сооружения, пожароопасные и взрывоопасные помещения. Требования к помещениям Одним из важнейших гигиенических требований к помещениям является достаточность площади и объема. Большое значение имеет внутренняя отделка помещений. Наиболее приемлемой формой помещения является прямоугольник. Одноэтажные здания являются предпочтительней чем многоэтажные. Цеха со значительными вредными производственными факторами желательно изолировать. Очень большое значение имеет цветовое решение производственного интерьера. Защита от брызг расплавленного металла и шлака Брызги металла и шлака, образующиеся при сварке, могут попасть в складки одежды, карманы, обувь, прожечь их и вызвать ожоги. Во избежание ожогов необходимо соблюдать следующие правила: 1) работать в одежде из огнестойкого материала, рукавицах, берете и плотно зашнурованной обуви; 2) следить за тем, чтобы на спецодежде не было рваных мест; 3) перед сваркой расправить складки одежды: застегнуть все пуговицы, надеть рукавицы; 4) карманы куртки должны плотно закрываться клапанами; 5) запрещается вправлять куртку в брюки, так как за пояс брюк могут попасть капли металла; 6) при потолочной сварке сварщик должен пользоваться асбестовыми или брезентовыми нарукавниками и плотно завязывать их у кистей рук; 7) при сбивании шлака глаза сварщика должны быть защищены очками с простыми стеклами. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Предотвращение отравления газами и аэрозолями Для предупреждения отравления вредными газами необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 1) на стационарных местах сварки должна быть устроена вытяжная вентиляция; 2) при сварке внутри закрытых емкостей и резервуаров необходимо обеспечить надежную вентиляцию и, кроме того, подачу воздуха под щиток сварщика. В работе должны принимать участие не менее двух человек. Один из них, находящийся вне емкости, обязан наблюдать за сварщиком и страховать его веревкой, прикрепленной к предохранительному поясу. Длинна веревки должна быть не менее двух метров; 3) запрещается одновременная работа электросварщиков и газорезчиков (газосварщиков) внутри закрытых сосудов; 4) при работе в тесных местах и внутри резервуаров следует делать перерывы с выходом сварщика на свободное пространство для отдыха; 5) при сварке цветных металлов и сплавов, содержащих цинк, медь и свинец, следует пользоваться респираторами с химическими фильтрами; 6) сварку деталей с антикоррозийными покрытиями следует производить строго установленной силой тока; 7) по возможности применять электроды с низко токсичными рутиловыми покрытиями (марок АНО – 1; АНО – 3; АНО – 4; ОЗС – 4; МР – 3идр). Все виды электросварочных работ должны производиться в электросварочных цехах или специально оборудованных участках. Сварочные посты, находящиеся как в помещениях, так и на открытом воздухе, должны ограждаться переносными ограждениями (щитами, ширмами) для защиты окружающих от действия лучей электрической дуги. Переносные ограждения должны быть прочными и легкими и изготавливаться из листовой стали, фанеры (соответствующим образом обработаны),асбестового полотна или брезента. Размеры переносных ограждений должны обеспечивать надежную защиту с учетом размеров свариваемых изделий и деталей. Над сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, должны быть навесы, при невозможное и их устройств электросварочные работы во время дождя или снегопад должны быть прекращены. Сборочно – сварочные цеха и участки должны иметь отопление, для того чтобы температура в рабочей зоне помещений в зимний период был не ниже +16 'С. Предельная температура при которой разрешается производство и работа на о крытом воздухе, от - 20 до - 30'С. При температуре о - 20 до - 25С рабочим должна предоставляться возможность обогрев в непосредственной близости от рабочего места в течении 10 мин через каждый час. При температуре о - 25 до - 30'С рабочий день сокращается на 1 час. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| При сварочных работах воздушная среда производственных помещений может загрязняться сварочным аэрозолем, в составе которого возможны окислы марганца, хрома, окиси цинка, двуокиси кремния, фтористые и другие соединения, а также газы оксид углерод, окислов азота, озон. При определенной концентрации эти вещества могут оказать неблагоприятное влияние на организм работающих. Для улавливания сварочного аэрозоля и газов при сварке, наплавке и резке на стационарных рабочих местах, также, где это возможно, на нестационарных постах, следует предусматривать местные насосы. В сварочных цехах должна применяться система общего или комбинированного освещения. Освещение закрытых пространств, резервуаров, котлов, цистерн при производстве сварочных работ должно производиться светильниками, расположенными снаружи свариваемого объекта, или с помощью ручных переносных ламп напряжением не 12В, причем трансформатор для питания переносной лампы должен быть установлен вне сварочного объекта. Спецодежда и спец обувь защищают сварщика от попадания на кожу лучистой энергии, брызг металла и шлака. Для защиты лица и глаз от действия лучистой энергии электрической дуги, а также от брызг расплавленного металла сварщики должны пользоваться щитками или масками, а газорезчики и вспомогательные рабочие - очками. Рабочие, производящие зачистку поверхностей наплавленного металла должны быть обеспеченны предохранительными очками с бесцветными стеклами. Для защиты от соприкосновения с влажной холодной землей и снегом, а также холодным металлом, как наружных работах так и в помещении, сварщики должны обеспечиваться теплыми подстилками, матами, наколенниками и подлокотниками из огнестойких материалов с эластичной прослойкой. Защита от поражения электрическим током Поражение сварщика электрическим током может произойти в результате прикосновения к не заизолированным токоведущим частям электрической цепи, находящимся под напряжением. Сопротивление организма человека в большой степени зависит от многих факторов и существенно снижается при усталости, нервном или нетрезвом состоянии. Мокрая или пропитанная металлической пылью одежда, изношенная обувь, пребывание на сыром полу - все это также значительно снижает сопротивление цепи, по которой течет поражающий человека ток. Установлено, что ток силой до 0,01 А не опасен для жизни человека, хотя и вызывает болезненные ощущения. Сила тока от 0,01 до 0,1 А опасна для жизни, а токи величиной свыше 0,1 А считаются смертельными. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Во избежание поражения электрическим током необходимо соблюдать следующий ряд требований и условий: 1) корпусы электрических машин и трансформаторов, рабочий стол сварщика и все металлические нетоковедущие части устройства должны быть надежно заземлены. Для присоединения заземляющего провода на электросварочном оборудовании должен быть предусмотрен болт диаметром 5 – 8мм, расположенный в доступном месте, а возле болта - надпись " Земля ". Заземление выполняют медным проводом сечением не менее 6 мм2 или железным прутом сечением не менее 12 мм2: 1) подключение и отключение электросварочных аппаратов, наблюдение за их исправным состоянием и ремонт должны осуществлять электромонтеры, производить эти операции сварщикам запрещается; 2) провода от электросварочных аппаратов к электродержателю должны быть надежно изолированы и защищены от механических повреждений и действия высокой температуры. При работе необходимо следить за состоянием изоляции проводов и поврежденные места немедленно исправлять; 3) рукоятка электродержателя должна быть изготовлена из токонепроводящего и огнестойкого материала; 4) присоединение провода к электродержателю должно быть надежно и изолировано; 5) присоединение обратного провода к свариваемому изделию должно осуществляться механическими зажимами; 6) в передвижных сварочных установках обратный провод должен быть изолирован. Это требование не распространяется на те случаи, когда само свариваемое изделие является обратным проводом; 7) исправлять электрическую цепь модно только при выключенном рубильнике; 8) сварочные аппараты на время их передвижения необходимо отключать от питающей сети; 9) сварочные аппараты, содержащие накопительные конденсаторы, должны иметь '-устройства для автоматической разрядки при доступе к ним; 10) после окончания работы или при временной отлучке с рабочего места сварщик обязан отключить оборудование от сети; 11) при работе внутри металлического резервуара, котла, сосуда, на крупных металлоконструкциях, если сварщику приходится сидеть или лежать на металле, он должен быть обеспечен: 1) диэлектрическим ковриком достаточных размеров для изоляции от свариваемого изделия; 2) электродержателем с автоматическим отключением напряжения холостого хода или ограничением его до 12 В с выдержкой времени не более 0,5 с; 3) диэлектрическим шлемом, защищающим затылочную часть головы; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 4) искусственным освещением при напряжении 12 В, если место работы не имеет естественного освещения; 5) галошами и сухой спецодеждой. В случае поражения электрическим током необходимо до прибытия врача оказать пострадавшему первую помощь: 1) не касаясь пострадавшего, выключить ток первичной цепи, или отсоединить пострадавшего от напряжения, приняв меры, чтобы самому не попасть под напряжение; 2) искусственного дыхания, обеспечив доступ свежего, чистого воздуха. Искусственное дыхание производится до прибытия медицинской помощи. Предотвращение опасности поражения лучами электрической дуги Горение сварочной дуги сопровождается ярким световым, а также невидимым ультрафиолетовым и инфракрасным излучением. Видимые световые лучи производят ослепляющее действие, поражая слизистую оболочку глаз. Ультрафиолетовые лучи оказывают наибольшее влияние на кожу и глаза человека, а инфракрасные (тепловые) лучи вызывают ожоги. Действие лучей сварочной дуги на кожу и зрение сказывается на расстоянии до 10м от места сварки. Для предупреждения поражения глаз и открытых поверхностей кожи лучами электрической дуги необходимо: 1) пользоваться только исправными защитными щитками и масками. Сварочные стекла должны выбираться в зависимости от яркости дуги, силы сварочного тока и зрения сварщика. Для защиты сварочного стекла от брызг расплавленного металла и загрязнения перед ним должно вставляться стекло типа оконного. По мере загрязнения это стекло заменяется новым; 1) сварщик должен работать в брезентовой одежде, которая защищает от лучей электрической дуги все участки тела, 2) для защиты окружающих от излучения места сварочных работ должны ограждаться щитами высотой не менее 1,8 м, окрашенными в темный цвет; 3) подручные рабочие, работающие совместно с электросварщиками должны обеспечиваться щитками или очками со светофильтрами; 4) возбуждая дугу сварщик обязан предупредить окружающих его лиц; 5) при сварке конструкций, которые невозможно оградить от окружающих рабочих, следует вывесить предупреждающую табличку " Не смотри на горящую дугу"; если пострадавший не подает признаков жизни, приступить к производству 6) при поражении глаз следует немедленно обратиться в медицинский пункт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны Важнейшее значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека имеют: 1) метеорологические условия (микроклимат); 2) чистота воздуха рабочей зоны, К параметрам микроклимата относятся: температура воздуха, относительная влажность, барометрическое давление, скорость движения воздуха. ГОСТ 12-1.005-88 устанавливает параметры микроклимата в зависимости от времени года (холодный, переходный, теплый), и категории работ (легкие, средней тяжести, тяжелые). Воздух рабочей зоны может быть загрязнен вредными веществами, аэрозолями (пыль, дым, туман). Вредные вещества по характеру воздействия на организм человека подразделяются на: 1) обще-токсичные (отравляющие вещества); 2) раздражающие; 3) сенсебелирующие (аллергены); 4) мутагенные; 5) влияющие на репродуктивную функцию; 6) фиброгенные. В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны регламентируется величиной предельно допустимых концентраций (ПДК, мг/м3). По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на классы: Класс 1: чрезвычайно опасные (ртуть) до 0,01 мг/м3 Класс 2: высоко опасные (марганец) до 0,1 мг/м3 Класс 3: умеренно опасные (оксид азота) 2 мг/м3 Класс 4: малоопасные (оксид углерода) 20 мм3. Средствами нормализации воздуха рабочей зоны являются: 1) вентиляция (естественная, механическая, комбинированная); 2) кондиционирование воздуха; 3) отопление. Освещение производственных помещений. Освещение может быть: 1) естественное; 2) искусственное; 3) совмещенное. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| По функциональному назначению искусственное освещение подразделяют: 1) рабочее; 2) аварийное; 3) эвакуационное; 4) дежурное; 5) охранное. Естественное и искусственное освещение в помещениях регламентируется СНИП 24 – 79. Для естественного освещения нормируемым параметром является коэффициент естественной освещенности (КЕО), по нему определяется площадь остекления. Для искусственного освещения нормируемыми параметрами является: минимальная освещенность, глубина пульсации освещенности. Эти параметры назначаются в зависимости от характеристики зрительной работы, наименьшего размера объекта различия, разряда зрительной работы, системы освещения, фона, контраста объекта с фоном. При расчете искусственного освещения определяют количество ламп, марку и схему их установок. Источники освещения делятся на 2 группы: 1) газоразрядные; 2) лампы накаливания. Защита от производственных вибраций, шума, ультра- и инфразвука. Причиной вибрации являются возникающие при работе машин, неуравновешенные силовые воздействия. Их источниками могут быть возвратно-поступательные движущие системы, неуравновешенные вращающиеся массы и удары деталей. Основными параметрами, характеризующими вибрацию, являются: чистота, период колебания, амплитудные значения смещения, виброскорость и виброускорение. Вибрации делятся на: 1) общие (игокочастотные); 2) локальные (приводят к вибрационной болезни). Основными методами уменьшения вибрации являются: 1) снижение вибрации в источнике; 2) вибродемпфировани; 3) виброгашение; 4) виброизоляция. Шум может быть: 1) механическим; 2) электромагнитным; 3) газо-аэродинамическим. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Для оценки и сравнения шумов применяют уровни звукового давления (шумометр). Шум неблагоприятно воздействует на человека, повышает расход энергии, ослабляет внимание рабочих, угнетает центральную нервную систему, изменяет скорость дыхания и пульса. Шум приводит к возникновению сердечнососудистых заболеваний и гипертонической болезни. Гигиеническая норма шума устанавливается в санитарных нормах, а шумовые характеристики машин указываются в паспорте. Основными методами борьбы с шумом являются: 1) снижение шума в источнике; 2) изменение направленности излучения шума; 3) рациональная планировка предприятий и цехов; 4) акустическая обработка помещений; 5) применение глушителей; Источником инфразвука являются: 1) поршневые компрессоры; 2) вентиляторы; 3) двигатели внутреннего сгорания. Источниками ультразвука являются: 1) установки очистки деталей; 2) проверка сварочных швов. Мероприятия по пожарной безопасности. Причинами пожаров при сварке бывает воспламенение близко лежащих горючих материалов от разлетающихся искр и капель расплавленного металла и шлака, а также небрежное обращение с огарками электродов. Пожары могут быть вызваны также неисправленным состоянием токоподводящих проводов. Для предупреждения пожаров должны выполняться следующие противопожарные правила и мероприятия: 1) перед началом работы в действующем цехе электросварщик должен получит письменное разрешение пожарной охраны предприятия на производство огневых работ а во время работы строго выполнять все требования пожарной охраны, указанные в допуске. Сварочные работы в действующем цехе без допуска пожарной охраны предприятия не разрешаются; 2) от мастера (прораба) сварщик должен получить инструктаж на рабочем месте и расписаться в наряде-допуске о получении инструктажа: 3) следует убедиться что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся веществ, которые могли бы послужить очагом пожара от разлетающихся искр, Особенно тщательно производится осмотр при работе на высоте, так как с высоты искры могут разлетаться на большие расстояния; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 4) выполнение сварочных работ на высоте с лесов, подмостков и люлек разрешается только после проверки этих устройств руководителем работ. Должны приниматься меры против загорания настилов и падения расплавленного металла на работающих внизу людей; 5) воспламенившееся дерево, опилки, стружки, тряпки засыпаются песком, поливаются водой или пеной углекислого огнетушителя: 6) при воспламенении барабана с карбидом кальция для тушения огня необходимо пользоваться сжатым азотом или углекислым огнетушителем. Пользоваться водой в этом случае запрещается; 7) при воспламенении бензина, керосина и других горючих жидкостей тушение пламени производится либо песком или пеной углекислого огнетушителя, либо путем накрывания пламени брезентовым или асбестовым полотном; 8) вблизи места сварки всегда должна находиться бочка с водой, ведро, ящик с песком, а также ручной огнетушитель; 9) пожар может возникнуть не фазу, а спустя некоторое время после окончания работ. Поэтому после того, как работа окончена, следует внимательно проверить, не тлеет ли что-нибудь, не пахнет ли дымом с гарью. Охрана окружающей среды Общая характеристика загрязнений атмосферы. Атмосфера всегда содержит в своем составе определенное количество примесей, поступающих в нее от естественных и антропогенных источников. К числу веществ, выделяемых естественными источниками, относятся: 1) пыль растительного, вулканического и космического происхождения; 2) пыль, возникающая при эрозии почвы; 3) частицы морской соли; 4) туман, дымы и газы от лесных и степных пожаров; 5) газы вулканического происхождения; 6) различные продукты растительного, животного и микробиологического происхождения и др. Естественные источники загрязнений носят либо распределенный характер, как, например, выпадение космической пыли, либо имеют кратковременный стихийный характер, например лесные и степные пожары, извержения вулканов и т.п. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновым и мало изменяется с течением времени. Всевозрастающие темпы роста мирового промышленного производства сопровождаются непрерывным ростом абсолютного количества промышленных выбросов. Считается, что приблизительно каждые 10-12 лет объем мирового промышленного производства удваивается, что сопровождается примерно таким же ростом объема вредных выбросов в окружающую среду. Однако по ряду токсических веществ темпы роста выбросов значительно выше. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| При проведении сварочных работ в атмосферу попадают токсичные газы и пыль. Ручная электродуговая сварка электродами с покрытиями и сварка в защитных газах плавящимся электродом сопровождается выделением мелкодисперсной пыли. Сварочная пыль на 99% состоит из частиц размером от Юз до 1 мкм, около 1% пыли имеет размер частиц 1 - 5 мкм, а частиц размером более 5 мкм всего десятые доли процента. Химический состав выделяющихся при сварке загрязнений зависит в основном от состава сварочных материалов (проволоки, покрытий, флюсов) и в меньшей степени от химического состава свариваемых металлов. Относительно небольшим пылевыделением характеризуется процесс сварки под флюсом, поскольку флюс препятствует непосредственному контакту расплавленного металла с кислородом воздуха, тормозит процессы окисления и испарения. Однако процессу сварки под флюсом свойственно значительное выделение пыли при засыпке флюса в бункер и при сборе остатков флюса после сварки. Газовая и плазменная резка металлов сопровождается выделением пыли и вредных газов. Основные мероприятия по защите окружающей среды Безотходная технология является наиболее активной формой зашиты окружающей среды от вредного воздействия выбросов промышленных предприятий. Под понятием "безотходная технология" следует понимать комплекс мероприятий в технологических процессах от обработки сырья до использования готовой продукции, в результате чего сокращается до минимума количество вредных выбросов и уменьшается воздействие отходов на окружающую среду до приемлемого уровня. В этот комплекс мероприятий входят: 1) создание и внедрение новых процессов получения продукции с образованием наименьшего количества отходов; 2) разработка различных типов бессточных технологических систем и водооборотных циклов на базе способов очистки сточных вод; 3) разработка систем переработки отходов производства во вторичные материальные ресурсы; 4) создание территориальнс^промьш1леиных комплексов, имеющих замкнутую структуру материальных потоков сырья и отходов внутри комплекса. Важная роль в защите окружающей среды отводится мероприятиям по рациональному размещению источников загрязнений. К ним относятся: 1) вынесение промышленных предприятий из крупных городов и сооружение новых в малонаселенных районах с непригодными и малопригодными для сельскохозяйственного использования землями; 2) оптимальное расположение промышленных предприятий с учетом топографии местности и розы ветров, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 3) установление санитарных охранных зон вокруг промышленных предприятий; 4) рациональная планировка городской застройки, обеспечивающая оптимальные экологические условия для человека и растений. В охране окружающей среды важную роль играют службы контроля качества окружающей среды призванные вести систематизированные наблюдения за состоянием атмосферы, воды и почв для получения фактических уровней загрязнения окружающей среды. Полученная информация о загрязнениях позволяет быстро выявлять причины повышения концентраций вредных веществ в окружающей среде и активно их устранять. Защита окружающей среды - это комплексная проблема, требующая усилий ученых многих специальностей. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Заключение При разработке курсового проекта были применены все технологические и практические знания по специальности «Сварочное производство» по проффесии сварщик. Получив задание на разработку технологии изготовления «корпуса насоса» , я рассчитал наиболее экономически выгодный способ изготовления. По характеристике конструкции « корпуса насоса» ,я подобрал оборудование и сварочные материалы. Рассчитал параметры, а также разработал технологию и порядок проведения сборки и сварки. Я подобрал приспособления для сборки и сварки данной конструкции., которое помогло улучшить качество сборки и сварки. Таким образом, я считаю возможным предложить использовать разработанную мной технологию на производстве при изготовлении корпуса насоса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| Список использованных источников 1. Альбом оборудования заготовительных работ в производстве сварных конструкций - М.: Высшая школа, 1977. 2. В.И. Анурьев. Справочник конструктора – машиностроителя, т. 1- М. Машиностроение.-1978. 3. АЛ. Акулов, Г.А. Бельчук, В.П. Демянцевич. Технология и оборудование сварки плавлением - М. Машиностроение, 1977. 4. М.М. Брейтман, Л.П. Шебеко. Экономика и организация, планирование сварочного производства. М.Машиностроение, 1979. 5. А.Д. Гитлевич, А.А. Эпингоф. Механизация и автоматизация сварочного производства. М. Машиностроение, 1972. 6. А.Д Гитлевич, А.Д. Животинский, Д.Ф. Жмакин. Техническое нормирование технологических процессов в сварочных цехах. Л.: Ленинградское отд. Машиностроение, 1962. 7. А.Ф.Горбацевич, В.А. Шкред. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Минск: Высшая школа, 1983. 8. С.И. Думов. Технология электрической сварки плавлением. М. Машиностроение, 1987. 9. С.И. Думов. Оборудование и технология сварки. Руководство для курсового проектирования. М. Машиностроение, 1965. 10. В.Н. Журавлев, О.Н. Николаева. Машиностроительные стали: Справочник. -М.: Машиностроение, 1981 11. А.М. Красовский. Основы проектирования сварочных цехов. - М.:. Машиностроение, 1980. 12. В.В. Лемпицкий, И.П. ТИулаев, И.С. Тришевский. Сортовые профили проката: Справочник. М.: Металлургия, 1981. 13. Общетехнический справочник под ред. И. Скороходова. - М.: Машиностроение, 1982. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |